                  TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


1 K PU-SCHAUM
Rychle tvrdnoucí montážní pěna, plněná spolu s nosnou směsí plynů, která nepo-škozuje ozónovou vrstvu (ODP = 0). Základem je polyuretanový polymer, který tvrdne za vlhka. Vývoj a výroba tohoto produktu podléhá přísným normám na zabez-pečení kvality ISO 9001, EN 29001.

Použití:
Upevňování dřevěných dveřních zárubní, tepelně izolační vyplňování napojovacích spár u oken a roletových pouzder i vyplňování proražených otvorů ve zdivu a jiných dutin pěnou. Čerstvá pěna přilne ke všem stavebním materiálům s výjimkou polyetylénu, teflonu, silikonu, tuků, oddělovacích přípravků do forem aj. Výrobek rychle tvrdne a lze ho zpracovávat od +5 °C do +25 °C (platí pro dózu a podklady). Vytvrzená pěna je trvanlivá, převážně s uzavřenými dutinkami, odolná proti chladu 

a teplu (-40 °C až +100 °C) i proti stárnutí, ale není odolná proti ultrafialovému záření. Tento výrobek vyhovuje třídě stavebních materiálů B2 podle normy DIN 4102, část 1. Odborné vyplnění napojovaných spár u oken a roletových pouzder 

1 K PU-SCHAUM značně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti a tím snižuje spotřebu energie.

Expedice:


Dóza 500 ml, 12 ks / karton (barva žlutá)

Skladování:


V chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 9 měsíců.

Podklad:
Podklad musí být nosný, čistý, zbavený prachu, mastnot a oddělovacích přípravků.  Bezprostředně před použitím pěny ho vždy dostatečně navlhčete vodou (postříkejte). 1 K PU-SCHAUM potřebuje k rovnoměrnému vytvrdnutí dostatek vlhkosti. Vlastní vlhkost vzduchu není dostatečná. Ideální teplota na zpracování se pohybuje kolem cca +20 °C. Příliš studenou dózu ohřejte ve vlažné vodě, která nepřekročí +50 °C, a příliš teplou dózu nad +25 °C (ze zavazadlového prostoru v létě) ochlaďte ve studené vodě. Přitom plechovku případně protřepejte, aby se podpořilo vyrovnávání teplot. Adaptér s prodlužovací hadičkou přišroubujte pevně na doraz k ventilu.
Zpracování:
Výstup pěny lze přesně regulovat různým stisknutím nebo vychýlením adaptéru při současném nasměrování ventilu dolů. Opatrně stiskněte páčku ventilu a kontrolujte tvorbu pěny. Čerstvá pěna se rozpíná ještě cca o 100 - 150 %. Přeplnění dutin pěnou vede za nedostatečného přísunu vlhkosti k dodatečnému stlačení a k opožděnému vytvrdnutí.Před použitím dózu silně protřepejte, sejměte pojistnou čepičku. Přišroubujte hlavici a dózu držte ventilem dolů. Stisknutím nebo vychýlením hlavice dojde k výstupu pěny. Dutiny vyplňujte úsporně, protože pěna zvětšuje svůj objem až do vytvrdnutí. Cca za 30 minut lze nanášet už další vrstvu pěny. Přitom navlhčete podklad (i u předcházející vrstvy pěny). Při montáži dveřních zárubní upevněte před vyplněním pěnou vzpěry, které se musí ponechat cca 5 - 8 hodin. Na každé straně naneste jen tři provazce pěny, které smí být ve vytvrzeném stavu jen 5 cm vysoké.
Čištění:
Vytvrzenou pěnu lze odstranit už jen mechanicky. Čerstvé zbytky pěny odstraňte okamžitě některým rozpouštědlem (např. acetonem). Hlavici po ukončení práce očistěte univerzálním čističem na polyuretan.

Spotřeba:
Množství pěny z jedné dózy na 500 ml činí až 30 litrů a postačí až na pět dveřních zárubní.

Zvlášť důležité:

Při použití je nutno bezpodmínečně dodržovat výstražné pokyny na dóze.

1 K PU-SCHAUM nepřevážejte v prostoru pro osoby. Tento výrobek obsahuje hořlavé složky. Zvláště v případě spotřeby několika plechovek na jednom místě může dojít k tvorbě výbušných a případně zdraví ohrožujících koncentrací. Proto používejte výrobek jen v dostatečně větraných místnostech. Chraňte před otevřeným plamenem, zdroji tepla a ohně a nekuřte. Nestříkejte na žhavá tělesa. Další infor-mace o bezpečném skladování a zacházení si vyhledejte v aktuální bezpečnostní charakteristice EG (Evropského společenství).
Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:
Jedná se o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:
Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa 

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhle-dejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technické parametry:
(stanovená při +20 °C, relativní vlhkosti vzduchu 60 % a u dostatečně předem navlhčených podkladů)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-množství pěny, volné vypěnění


dóza 500 ml

až 30 l

-objemová hmotnost




19 kg/m3
-hrubá hustota při vypěnění ve spáře

cca 37 kg/m3


-vytváření dutin




střední - jemné

-nelepivost








cca 8 minut

-možnost odřezávání




provazec 20 mm
cca 20 minut

-odstranění vzpěr




provazec 20 mm
6 - 8 hodin

-minimální teplota zpracování


dóza a okolí

cca +5 °C

-maximální teplota zpracování


dóza a okolí

cca +25 °C

-optimální teplota zpracování


dóza a okolí

cca +20 °C

-pevnost v tahu




DIN 53455

18 N/cm2
-protáhnutí do přetržení



DIN 53455

30 %

-pevnost ve smyku




DIN 53422

8 N/cm2
-pevnost v ohybu




DIN 53423

20 N/cm2
-napětí v tlaku při stlačení o 10 %


DIN 53421

5 N/cm2
-pohlcování vody




DIN 53428

0,3 obj. %

-tepelná vodivost




DIN 52612

0,04 W.m-1.K-1

-vypěnění





cca 120 %

-odolnost vytvrzeného provazce pěny 

proti teplotám





trvale


-40 °C až 100 °C












krátkodobě

-40 °C až +130 °C

-doba skladování při +5 °C až +20 °C

9 měsíců
-třída stavebních materiálů podle DIN 4102, část 1


B2

-číslo přípravku BGA






00128480/01/1/2

Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]