                  TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


2 K PU-SCHAUM
Rychle tvrdnoucí montážní pěna, plněná spolu s nosnou směsí plynů, která nepoško-zuje ozónovou vrstvu (ODP = 0). Polyolová složka, obsažená v integrované nádobě, reaguje s izokyanátovou složkou, obsaženou v tlakové nádobě. Vývoj a výroba tohoto produktu podléhá přísným normám na zabezpečení kvality ISO 9001, 

EN 29001.

Použití:
Upevňování dřevěných dveřních zárubní, tepelně izolační vyplňování napojovaných spár u oken a roletových pouzder i vyplňování proražených otvorů ve zdivu a jiných dutin pěnou. Čerstvá pěna přilne ke všem stavebním materiálům s výjimkou polyety-lénu, silikonu, tuků, oddělovacích přípravků do forem aj. Rychlé vytvrzení čerstvé pěny probíhá vlivem cílené chemické reakce mezi polyolovou a izokyanátovou slož-kou bez přídavku vody nebo vzdušné vlhkosti, rovnoměrně a současně v celém obje-mu naneseného množství pěny.  2 K PU-SCHAUM je určena pro normální stavební vlhkost a přijímá ji během procesu tvrdnutí, aniž by se negativně ovlivnila lepivost. Vytvrzená pěna je polotvrdá, pružná, převážně s uzavřenými dutinkami, odolná proti ztrouchnivění, proti vodě, teplu a chladu (-40 °C až +100 °C) i proti stárnutí, ale není odolná proti ultrafialovému záření. 2 K PU-SCHAUM vyhovuje třídě stavebních ma-teriálů B2 podle normy DIN 4102, část 1. Speciální dóza na dvě složky umožňuje jednoduché a čisté zpracování pomocí obvyklého výkyvného ventilu, chyby při mí-chání jsou vyloučeny. 
Expedice:


Dóza
400 ml, 12 ks / karton (barva zelená)

Skladování:


V chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 9 měsíců.

Podklad:
Podklad musí být čistý, zbavený prachu, mastnot a oddělovacích přípravků do forem, případně ho lze zpevnit přípravkem MEGAGRUND. Příliš mokré podklady mohou způsobit smršťování vytvrzené pěny. Prvky zárubní nebo rámů nebo ostatní stavební součásti připravte odborně na upevnění. Připravte také rozpouštědla na případné čistění a odstraňování čerstvé pěny.
Zpracování:


Odtrhněte a zcela odstraňte pojistný pásek na zelené ochranné čepičce ventilu. Ze-

leným otočným talířkem na dně otočte minimálně 6 x úplně doprava, až se zmenší odpor. Dózu v poloze ventilem nahoru cca 20 x až 30 x silně protřepejte. Mírné kla-pání uvnitř dózy bude přitom důkazem toho, že došlo k otevření vnitřní nádobky 

s polyolovou složkou. Ventilovou páčku přišroubujte pevně až na doraz na ventil. Protřepanou polyuretanovou směs nechte podle dané teploty zrát nejméně 40 sekund a potom můžete bez dalšího čekání začít se zpracováním. Dózu držte během zpraco-vání stále ventilem dolů. Výstup pěny lze přesně regulovat různým stisknutím nebo vychýlením adaptéru při nasměrování ventilu dolů. Opatrně stiskněte páčku ventilu. Kontrolujte rovnoměrně zelenou barvu vycházející pěny, jinak znovu odstraňte páčku ventilu, ještě jednou nasaďte zelenou ochrannou čepičku na ventil, znovu otočte ve směru šipky a opakujte protřepání. Poté přišroubujte páčku ventilu. Během zpracování dojde vlivem chemické reakce k citelnému, ale normálnímu zahřátí dózy. Použití vzpěr je i u rychle tvrdnoucích dvousložkových pěn nutné nejméně na 2 ho-diny podle dané teploty.
Čištění:
Vytvrzenou pěnu lze odstranit už jen mechanicky. Čerstvé zbytky pěny odstraňte okamžitě některým rozpouštědlem (např. acetonem). Hlavici po ukončení práce očistěte UNIVERZÁLNÍM ČISTIČEM NA POLYURETAN.

Spotřeba:
Doba zpracování 2 K PU-SCHAUM po smíchání obou složek činí cca 8 minut při teplotě dózy 20 °C. V této době můžete s množstvím pěny cca 10 l provést montáž dvou až tří dveřních zárubní - podle šířky štěrbin.

Zvlášť důležité:
Před použitím je nutno si bezpodmínečně přečíst výstražné pokyny instrukce na dóze a dodržovat je při zpracování.

Tento výrobek obsahuje hořlavé složky. Zvláště v případě spotřeby několika plechovek na jednom místě může dojít k tvorbě výbušných a případně zdraví ohrožujících koncentrací. Proto používejte výrobek jen v dostatečně větraných místnostech. Chraňte před otevřeným plamenem, zdroji tepla a ohně a nekuřte. Nestříkejte na žhavá tělesa. Další informace o bezpečném skladování a zacházení si vyhledejte v aktuální bezpečnostní charakteristice EG (Evropského společenství).

2 K PU-SCHAUM tvrdne rovnoměrně a rychle jen tehdy, jestliže se správně aktivoval dvousložkový systém. Proto kontrolujte správné spuštění reakce:

- Během protřepávání kontrolujte zvuk uvolněné vnitřní nádobky.

- Při vyplňování pěnou kontrolujte rovnoměrné zelené zbarvení vytékající pěny.

Stavební prvky musí mít dostatečnou vlastní stabilitu, případně se musí odborně zamontovat. Neprovádějte aplikaci u stavebních hmot, které zabraňují unikání plynů, např. u plechů, případně si proveďte vlastní pokusy. Dvousložkové polyuretanové systémy vyvíjejí po smíchání reakční teplo. Proto je nepoužívejte, dokud bude teplota dózy vlivem skladování atd. vyšší než +25 °C. Dózu před použitím eventuál-ně ochlaďte studenou vodou. Teplota nádobky nesmí v žádném případě překročit 

+50 °C, v nouzovém případě ji okamžitě vyprázdněte. Nebezpečí roztržení!
Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:
Jedná se o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření Na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.
První pomoc:
Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa 

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhle-dejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technické parametry:
(stanovená při +20 °C, relativní vlhkosti vzduchu 60 % a u dostatečně předem 





navlhčených podkladů)





------------------------------------------------------------------------------------------------





-množství pěny, volné vypěnění

z dózy 400 ml
až 10 l





-objemová hmotnost



30 kg/m3




-hrubá hustota při vypěnění ve spáře
cca 35 kg/m3




-vytváření dutin



jemné





-nelepivost (podle předchozí reakce v dóze)


cca 8 minut





-možnost odřezávání



provazec 20 mm
cca 11 minut





-plné zatížení 




provazec 20 mm
cca 120 min.





-minimální teplota zpracování

dóza a podklad
cca +10 °C




-maximální teplota zpracování

dóza a podklad
+25 °C





-optimální teplota zpracování

dóza a podklad
+20 °C

-pevnost v tahu



DIN 53455

30 N/cm2




-protáhnutí do přetržení


DIN 53455

20 %





-pevnost ve smyku



DIN 53422

8 N/cm2




-pevnost v ohybu



DIN 53423

20 N/cm2




-napětí v tlaku při stlačení o 10 %

DIN 53421

10 N/cm2




-pohlcování vody



DIN 53428

0,3 obj. %





-tepelná vodivost



DIN 52612

0,07 W.m-1.K-1





-odolnost vytvrzeného provazce pěny 





proti teplotám




trvale


-40 °C až +100 °C











krátkodobě

-40 °C až +130 °C

2 K PU-SCHAUM

-třída stavebních materiálů podle 





DIN 4102, část 1



B2





-číslo přípravku BGA


00124400/01/1/2

Upozornění:
Údaje v tomto popisu vycházejí z našich současných technických poznatků 

a zkušeností. Nezbavují však zpracovatele nutnosti provádění vlastních zkoušek 

a pokusů z důvodu množství možných vlivů při zpracování a aplikaci našich výrobků. Proto nelze z tohoto popisu vyvozovat právně závazné zajištění určitých vlastností nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu použití. Zpracovatel musí trvale 

na vlastní zodpovědnost dbát na případná ochranná práva a dodržovat současné zákony a ustanovení.
Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.

[image: image1.wmf]