                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


AC-DICHTSTOFF 1425

Těsnicí hmota AC

Jednosložková plnicí hmota na bázi akrylátové disperze, bez obsahu rozpouštědel, 

na trhliny a spáry o malém pohybu pro vnitřní i vnější prostředí. 

Použití:
Utěsnění trhlin na fasádách nebo ve zdivu a spár u stavby s mírným zatížením roztažností nebo stlačováním. Použití se provádí uvnitř i zvenčí na zdivo a cihelné zdivo, omítku, beton, sádrokarton, umělý a přírodní kámen, dřevo i kovy.

Vlastnosti:
TĚSNICÍ HMOTA AC je hotová hmota přímo k použití a je ji třeba zpracovávat na suchém podkladu. U minerálních stavebních materiálů není zbytková vlhkost kri-tická. Ke zpevnění dochází odpařením vodných složek. Za velmi nízkých teplot, zvláště za nebezpečí mrazu, se TĚSNICÍ HMOTA AC nemá zpracovávat. Po ztuh-nutí je materiál stálý na světle a odolný proti stárnutí a povětrnostním vlivům. Snáší se dobře s disperzními nátěry, což se prokázalo v řadových pokusech. Z důvodu velkého množství nátěrových systémů, které se používají, se v jednotlivých přípa-dech mohou vyskytnout negativní vzájemné účinky mezi nátěrovou hmotou a TĚS-NICÍ HMOTOU AC. Proto se doporučuje provést předběžné pokusy. U pohybových spár se nedoporučuje celoplošné přetírání. Běžné tržní fasádní nátěrové systémy nejsou schopny zachytit pohyby a nevyhnutelně by tvořily trhliny. Na podlahové spáry a spáry pod vodou není TĚSNICÍ HMOTA AC vhodná.

Podklad:

1. Čistění kontaktních ploch 

Kontaktní plochy musí být čisté, tzn. zbavené prachu, mastnot a vyschlé na vzduchu. Na odmaštění použijte vhodné přípravky. U betonu a omítkových spár okartáčovat uvolněné části. Aby bylo napojení čisté, olepit okraje spár páskou.



2. Vyplňování



Aby se vytvořil optimální profil spáry, vtlačit do spáry kulatý trvale pružný profil. 



3. Základní nátěr


Na porézní a nasákavé podklady, jako je beton, omítka, vláknité cementové desky nebo sádrokarton, doporučujeme podle nasákavosti předběžný nátěr směsí TĚSNICÍ HMOTY AC a vody v poměru 1 : 1 až 1 : 5.

Zpracování:
Kartuši odříznout nad závitem, našroubovat vytlačovací trysku a přiříznout ji podle požadované tloušťky provazce. Tlakovou pistolí nanášet za konstantního tlaku. Je-li to nutné, urovnat TĚSNICÍ HMOTU AC během doby vytváření povrchové vrstvy navlhčenou širokou nebo úzkou stěrkou nebo spárovací stěrkou. Použitou nalepenou pásku sejmout ještě před vytvořením pružné povrchové vrstvy. Načaté kartuše lze dále používat tak, že se malé množství TĚSNICÍ HMOTY AC nechá vytéci z vytla-čovací trysky. Materiál vpředu v trysce vytvoří těsnicí zátku, kterou lze po několika dnech přerušení práce bez námahy vytáhnout ven.

Spotřeba:
Ke stanovení spotřeby podle daného objektu slouží následující tabulka podle dimen-zace normy DIN:



        rozměr spáry


počet běžných metrů



 šířka x hloubka v mm

  na kartuši 310 mm




  5 x 3




20,5




  5 x 5




12,4




10 x 8



  
  3,8



15 x 10



  2,0




20 x 12



  1,2




25 x 15



  0,8




30 x 15



  0,7

Čistění:
Pracovní nářadí čistěte okamžitě vodou. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. 

Expedice:
Kartuše 310 ml, 12 ks / karton

Barva:


Bílá a šedá

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Skladování:
Minimální trvanlivost neotevřené originální nádobky 12 měsíců od data výroby při skladovací teplotě +5 °C až +25 °C (viz razítko artiklu).

Bezpečnost práce:

Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu 





zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku  očima. 

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody 

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 

kůže, disperzi nenechávejte na kůži zaschnout a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Technické parametry:
materiálová báze


akrylátová disperze





specifická hmotnost


cca 1,55 - 1,60 g/cm3




tvorba povrchové vrstvy*

cca 10 - 20 minut





protvrdnutí*



cca 1 mm za 24 hodin





prodloužení při přetržení

cca 200 %





teplota zpracování


cca +5 °C až +30 °C

Údaje, označené hvězdičkou (*), jsou silně závislé na teplotě, vlhkosti vzduchu 

a tloušťce vrstvy.

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]