# HASIT – akrylátová fasádní barva

Fasádní barva se zvýšenou krycí schopností a odolností proti povětrnostním vlivům na bázi moderních akrylátů.

Použití:	Na všechny nové a staré venkovní minerální podklady (omítky P II a P III, přírodní kámen, betony, betony lícově upravené, vápenné a silikátové nátěry).

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 15 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu

nutno očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Na nové omítky aplikujeme nátěr

po cca 28 dnech vyzrání. Platí pravidlo 1 mm omítky = 1 den schnutí. Uvolněné části předešlých barev mechanicky nebo chemicky odstranit. Silně nebo rozdílně alkalické (staré a nové) omítky a betony nutno vždy neutralizovat roztokem TRIPLEX-

-FLUAT (při jeho použití se řiďte návodem na obalu). Drobivé, porézní staré omítky, omítky, které uvolňují písek, i staré a špatně držící nátěry pojivy a vápnem odstraňte, případně odmořte a zpevněte základním přípravkem TIEFENGRUND LF. Přírodní kámen zbavte nečistot a prachu omytím (očistěním proudem páry).

Zpracování:			Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. Zpravidla jsou nutné dva nátěry.

Fasádní barva HASIT – akrylátová fasádní barva se zpravidla ředí podle povahy povrchu a nasákavosti podkladu takto:

Základovací nátěr:

4 díly HASIT – akrylátová fasádní barva + 1 díl vody.

Krycí nátěr:

HASIT – akrylátová fasádní barva + max. 10 % vody

Mezi dvěma nátěry je nutno dodržet dostatečnou dobu na vyschnutí.

Způsob aplikace:	Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním způsobem mokré do mokré-ho, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Již zaschlý nátěr nelze v lokálních místech opravovat. Nutno přetřít celou pohledovou plochu. Nanášením nátěrové hmoty různým pracovním nářadím nutno dodržet stejnoměrné množství na aplikovanou plochu. Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí 8 - 12 hodin. Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 8 hodin.

Spotřeba:			Podle druhu podkladu cca 0,25 l / 1 m2

Tónování:			Je prováděno minerálními pigmenty podle naší kolekce barev, která obsahuje

194 povinných odstínů, způsobem zajišťujícím stálost a opakovatelnost.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	informativní

Měrná váha 				kg/dm3

Spotřeba podle podkladu		0,25 l cca 1 m2

Matný vzhled, tvoří film

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.