                  TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


AKRYL-Extra Fassadenfarbe
Fasádní barva s vysokou krycí schopností a odolností proti povětrnostním vlivům 

na bázi moderních akrylátů.

Použití:
Na všechny nové a staré venkovní minerální podklady (omítky P II a P III, přírodní kámen, betony, betony lícově upravené, vápenné a silikátové nátěry).

Expedice:


V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 15 l.

Skladování:


V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:


Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu 

nutno očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Na nové omítky aplikujeme nátěr 

po cca 28-mi dnech vyzrání. Platí pravidlo 1 mm omítky = 1 den schnutí. Uvolněné části předešlých barev mechanicky nebo chemicky odstranit. Silně nebo rozdílně alkalické (staré a nové) omítky a betony nutno vždy neutralizovat roztokem TRIPLEX-FLUAT (při jeho použití se řiďte návodem na obalu). Drobivé, porézní staré omítky, omítky, které uvolňují písek, i staré a špatně držící nátěry pojivy 

a vápnem odstraňte, případně odmořte a zpevněte základním přípravkem TIEFENGRUND LF. Přírodní a umělý kámen zbavte nečistot a prachu omytím (očistěním proudem páry).
Zpracování:


Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým 

míchadlem. Zpravidla jsou nutné dva nátěry.

Fasádní barva AKRYL-Extra Fassadenfarbe se zpravidla ředí podle povahy, utváření povrchu a nasákavosti podkladu takto:


Základovací nátěr: 

4 díly AKRYL-Extra Fassadenfarbe + 1 díl vody.


Krycí nátěr: 

AKRYL-Extra Fassadenfarbe + max. 10 % vody





Mezi dvěma nátěry je nutno dodržet dostatečnou dobu na vyschnutí.
Způsob aplikace:
Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním způsobem mokré do mokré-ho, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Již zaschlý nátěr nelze v lokálních místech opravovat. Nutno přetřít celou pohledovou plochu. Nanášením nátěrové hmoty různým pracovním nářadím nutno dodržet stejnoměrné množství na aplikovanou plochu. Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí 8 - 12 hodin. Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 8 hodin.

Spotřeba:


Podle druhu podkladu cca 0,28 l / 1 m2
Tónování:


Je prováděno minerálními pigmenty podle naší kolekce barev, která obsahuje 

194 povinných odstínů, způsobem zajišťujícím stálost a opakovatelnost.

Zvlášť důležité:

Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna 

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.
Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:

Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu 

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. 

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody 

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.
První pomoc:
Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa 

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit 

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.
Technické parametry:
informativní




Měrná váha 



1,51 kg/dm3




Spotřeba podle podkladu

0,28 l cca 1 m2




Matný vzhled, tvoří film

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]