# AKRYL-Innenanstrich

Vnitřní barva s dobrou krycí schopností, odolná proti omývání (podle normy DIN), bez obsahu rozpouštědel a s minimálním zápachem, na bázi akrylové disperze.

Použití:	Na všechny vnitřní minerální podklady (vápenné, vápenosádrové, vápenocemen-tové, sádrové, sádrokartony a betony), organické (duplexní tapety) a disperzní nátěry.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 15 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěné plochy od tuků, olejů a plísní očistit

k tomu odpovídajícími prostředky. Podklady, ze kterých se uvolňuje písek nebo křída nutno zpevnit přípravkem TIEFENGRUND LF.

Zpracování:			Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. Zpravidla jsou nutné dva nátěry:

základovací nátěr:	 2 díly AKRYL-Innenanstrich + 1 díl vody

krycí nátěr:		 AKRYL-Innenanstrich + max. 5% vody

Při renovačních pracích již natřených ploch nanášejte barvu neředěnou nebo zředěnou 5 % vody.

Způsob aplikace:		Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním. Mezi nátěry nutno dodržet

dostatečnou dobu schnutí (cca 12 hod.). Aplikace nátěru nesmí být prováděna

při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vysoké vlhkosti. Podmínky platí

i po dobu schnutí.

Spotřeba:			Podle druhu podkladu cca 0,2 l / 1 m2

Tónování:			Je prováděno minerálními pigmenty podle naší kolekce barev, která obsahuje

194 povinných odstínů, způsobem zajišťujícím stálost a opakovatelnost.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	informativní

Měrná váha 				1,56 kg/dm3

Spotřeba podle podkladu		1 l cca 5 m2

Matný vzhled, tvoří film

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.