AKUSTIKPUTZ

Průmyslově vyráběná suchá malta podle normy DIN 18557, na bázi bílého vápenného hydrátu, bílého cementu a vysoce porézní minerální lehčené přísady

o zrnitosti 0 - 6 mm.

Použití:	Omítkový systém, který absorbuje zvuk a je odolný proti požáru, na zlepšení akustiky pomocí příslušné regulace dozvuku na omítky, beton, sádrokartonové desky, akustické desky např. ve školách, školkách, kostelech, víceúčelových halách, nemocnicích, knihovnách, kancelářích, hotelích, plaveckých halách, výrobních halách a společenských sklepních místnostech.

AKUSTICKOU OMÍTKU používejte jen v oblastech bez mechanického namáhání (stropy, horní části stěn). Jako ochranná omítka proti požáru na železobetonových

a ocelových konstrukcích s armováním i jako antikondenzační omítka.

Expedice:			V papírových pytlích: hmotnost cca 15 kg (obsah 50 l).

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:	Podklad musí být nosný, suchý, rovný, zbavený nečistot veškerého druhu a nasá-kavý. Nerovnosti se musí předem vyrovnat. Betonové podklady, sádrokartonové

a dřevovláknité desky se musí předem ošetřit přípravkem na zvýšení přilnavosti omítky.

Zpracování:	Použít stroj na jemnou omítku s tlumicím míchacím hřídelem, šnekový plášť o po-lovičním výkonu (D4 - 1/2) a kompresor o množství vzduchu 1000 l/h. Je nutno dávat pozor na to, aby se omítka nenastříkala příliš mokrá. Nastříkat Akustikputz jako jádrovou omítku tak, aby kryla povrch (tloušťka cca 5 mm), urovnat nebo uhladit a nechat minimálně 24 hodin vyschnout. Na tuto vrstvu nanést Akustikputz jako nástřikovou omítku v několika vrstvách, přičemž se obvykle postupuje tak, že se začne od jednoho konce stropu a po nástřiku celé místnosti se v tomto rohu začne opět s nanášením další vrstvy. Normálně se provádějí 3 - 4 takové procesy. Nanášení omítky se provádí v krouživých pohybech, čímž se docílí rovnoměrná struktura nástřiku. Minimální tloušťka nástřiku AKUSTICKÉHO systému včetně jádrové omítky činí 15 mm, maximální celková tloušťka cca 30 mm.

Vydatnost:			AKUSTIKPTUZ (jádrová nástřiková omítka)			cca 2 kg / m2

AKUSTIKPUTZ (nástřiková omítka) při tloušťce 15 mm	4 – 5 kg / m2

Zvlášť důležité:		Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C !

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Nepoužívejte v místech, ohrožených nárazy. Nátěr barvou snižuje akustickou účinnost a antikondenzační chování.

Přednosti:	AKUSTICKÝ omítkový systém má vysokou schopnost pohlcování zvuku, vysokou odolnost proti požáru, nemá pnutí a zabraňuje viditelné tvorbě kondenzátu z důvodu vysoké kapilarity. Opticky příjemná struktura nástřiku beze spár.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,7 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu			min. 0,18 (MPa)

informativní

hodnoty absorpce zvuku s v závislosti na frekvenci (výška tónu při tloušťce

omítky 15 mm)

------------------------------------------------------------------------------------------------(frekvence v Hz):	125	250	500	1000	2000	4000

------------------------------------------------------------------------------------------------

(s):			0,05	0,15	0,40	 0,55	 0.61	 0,68

------------------------------------------------------------------------------------------------

s = 0 znamená totální odraz zvuku

s = 1 znamená totální absorpci zvuku

třída stavebních materiálů:		A 2

třída odolnosti proti požáru:		F 30 při tloušťce vrstvy 20 mm

F 60 při tloušťce vrstvy 30 mm

schopnost nasákavosti:		cca 46 objemových %

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.