ANSETZMÖRTEL 500

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle DIN 18 557, na bázi speciálních cementů podle DIN 1164 , minerálních přísad a zušlechťujících látek.

Použití:			K instalaci všech typů stavebních profilů, pro upevnění elektroinstalace

ve vnitřních a vnějších prostorech.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 3 měsíce. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být bez prachu a nečistot. Oddělovací prostředky tvořící film (např.

armovací olej ) musí být odstraněny. Je vhodný pro všechny druhy

minerálních podkladů.

Zpracování:			Pytel ANSETZMÖRTEL 500 rozdělat míchadlem v čisté nádobě s cca 7 l vody.

Připravit jen takové množství, které může být zpracováno do 30 minut.

ANSETZMÖRTEL 500 nanášíme špachtlí na podklad v bodech ve vzdálenosti

50 cm a vtlačíme profilové lišty. Potom odebereme přesahující maltu tak, že

okraje profilů zůstanou čisté a plánovaná tloušťka vrstvy omítky není omezena.

Vydatnost:			Pytel (25 kg) vydá cca 18 l čerstvé malty, tj. cca pro 70 běžných metrů

profilových lišt.

Zvlášť důležité:		Již ztuhlou maltu nepoužívat. Při velmi teplém ročním období a při rozdělávání

s teplou vodou se může doba zpracovatelnosti zkrátit na cca 15 minut. Před

aplikací sádrových a vápenosádrových omítek musí být ANSETZMÖRTEL 500

dokonale vysušený. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu

pod +5 °C ! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je

nepřípustné!

Přednosti:			ANSETZMÖRTEL 500 je velmi poddajný a nechá se dobře a jednoduše

zpracovávat.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.