BHB - Beton Haftbrücke

Suchá maltová směs na bázi cementových pojiv a zušlechťujících přísad zlepšujících přídržnost, jednokomponentní antikorozní nátěr, adhezní můstek (zrnitost 0 - 0,5 mm).

Použití:	Jako vysoce kvalitní antikorozní nátěr na očištěné železo a adhezní můstek na beton.

Expedice:	V papírových pytlích s ochranou proti vlhkosti á 15 kg.

Skladování:			V suchém prostředí po dobu 6 měsíců.

Podklad:	Musí být nosný, suchý, očištěný od prachu a nečistot. Podklad musí být zbaven málo nosných povrchových částic, jiných oddělovacích vrstev a zbytků rzi. Podklad musí vykazovat přídržnost min 1,5 MPa.

Zpracování:	Jeden pytel BHB s 3,5 – 4 l vody zamícháme středně velkým míchadlem do medo-vité konzistence.

Antikorozní nátěr: Štětcem naneseme rovnoměrně na rzi zbavenou, odmaštěnou „kovově lesklou“ výztuž. Antikorozní ochrany je dosaženo 2 - 3 nátěry, mezi kterými musí být přestávka cca 20 minut. Před dalším zpracováním musí následovat 48 hodinová technologická přestávka.

Adhezní můstek: BHB natáhneme v tenké vrstvě nerezovým nářadím a dále pracujeme metodou čerstvý do čerstvého s HASIT 975 nebo HASIT 974.

Vydatnost:			Spotřeba:		cca 1,6 kg / 1 m2 / 1 mm tl.

Vydatnost:		cca 10 l čerstvé malty / 1 pytel

cca 390 l čerstvé malty / 1 t

Zvlášť důležité:	Optimální zpracování je při teplotách nad +15 °C a za normální vlhkosti vzduchu (60 - 65 %), aby se zaručilo plynulé vysychání. Veškeré plochy, které se nebudou upravovat, zakryjte. Přidávání jiných materiálů je zakázáno. Čerstvá malta je zpracovatelná do cca 2 hodin. Nezpracovávejte při teplotách pod +5 °C a nad 28 °C. Během zpracování materiálu i během následujících tří dnů, kdy probíhá vytvrzování materiálu ochraňujte konstrukci před mrazem. Zamezte přímému slunečnímu záření.

Přednosti:	Hospodárné řešení odstranění závad a zvýšení hodnot renovací.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí ihned vyhledejte lékaře.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - bez zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 50,0 (MPa)

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min.   7,0 (MPa)

Přídržnost směsi k podkladu				min.   1,2 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi							0 – 0,5 (mm)

Vydatnost čerstvé směsi					0,65 (dm3/kg)

Objemová hmotnost zatvrdlé směsi				1,7  (kg/dm3)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.