                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


BLITZ-ZEMENT 3 Min

Bleskový cement s dobou tuhnutí 3 minuty

Použití:
BLESKOVÝ CEMENT s dobou tuhnutí cca 3 minuty se hodí zvláště na rychlé montážní a instalační práce ve stavebních, instalatérských a zámečnických provo-zech. Rovněž se hodí na montáže podpěr zábradlí, ručních madel u zábradlí, mříží, topných těles a sloupků u plotů i na usazování konzol a strojů.

Vlastnosti:
BLESKOVÝ CEMENT na 3 minuty neobsahuje chloridy, po vytvrzení je odolný proti vodě a dosahuje vysokých hodnot pevnosti v tahu při ohybu a pevnosti v tlaku.

Podklad:
Podklad musí být čistý, zbavený prachu a nosný. Předem navlhčit, případně odstranit volné částečky. Materiál lze použít téměř na všech podkladech, jako je beton, zdivo, potěr atd.

Zpracování:
1 objemový díl vody se smíchá se 3 objemovými díly BLESKOVÉHO CEMENTU pomocí stěrky v gumové nádobě a vytvoří se homogenní plastická hmota. Namíchat jen tolik materiálu, kolik se může zpracovat během cca 3 minut. Tuhnoucí materiál už nelze používat ani po dalším rozmíchání nebo dodatečném zředění. 

Expedice:


V PE recyklovatelných nádobách o hmotnosti 6 kg.

Barva:


šedá

Skladování:


V suchu, do 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Zvlášť důležité:
BLITZ-ZEMENT 3 Min. nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu 

pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné! Nářadí je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:
Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochran-ných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:
závazné




Pevnost v tlaku po 28 dnech 



min. 28 (MPa)

informativní




Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech


min. 6,5 (MPa)

------------------------------------------------------------------------------------------------





pevnost v časových

pevnost v tahu při
   pevnost v tlaku





intervalech


ohybu  MPa


MPa





------------------------------------------------------------------------------------------------





1 hodina



2,5


  8





3 hodiny



3,5


10





1 den




4,0


13





7 dní




5,0


25





28 dní




6,5


28

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu. (or. 4/98)
[image: image1.wmf]