BODEN-AUSGLEICHSMASSE 446

Průmyslově vyráběná suchá maltová samonivelační směs dle DIN 18557, na bázi speciálního cementu a jemného písku, modifikovaná chemickými přísadami.

Použití:			K roztírání, vyhlazení, egalizaci a nivelizaci cementových podlah. Jako tenko-

vrstvá podlahovina a sdružené vyrovnávání na betonové stropy a podlahy.

Tloušťky vrstvy od 2 mm do 10 mm. Použití pouze pro vnitřní prostory.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být pevný v tlaku a tahu, nosný, bez prachu a oddělovacích prostředků

(vosk, olej). Platí požadavky dle DIN 18365. Nasákavé a porézní podklady

předem upravit přípravkem MEGAGRUND a dodržet dobu schnutí min. 12 hod.

Zpracování:			1 pytel (25 kg) BODENAUSGLEICHSMASSE 446 rozděláme v čisté nádobě

s cca 6 l vody (na 1 kg suchého materiálu cca 0,25 l vody) míchadlem bez hrudek.

Po době zrání, cca 3 - 5 minut, ještě jednou krátce promícháme. Hmotu rozlijeme

a stěrkou nebo ocelovým hladítkem rozetřeme. Pro dosažení optimálního odvzduš-

nění materiálu je vhodné přerolovat vrchní vrstvu speciálním ostnatým válcem.

Pro tloušťku vrstvy od 10 do 25 mm použijeme nastavené malty připravené z 25 kg BODEN-AUSGLEICHSMASSE 446, 6,25 l vody a 12 kg křemičitého písku.

Vydatnost:			1 pytel (25 kg) vydá cca 17 l čerstvé malty; tj. cca 1,5 kg/m2 při tloušťce

vrstvy 1 mm.

Zvlášť důležité:		Ztuhlý materiál již více nepoužívat. V průběhu schnutí materiál chránit před

vysokými teplotami v místnosti, přímým slunečním svitem a průvanem. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Přednosti:			BODENAUSGLEICHSMASSE 446 je samorozlévací snadno čerpatelný

materiál s nízkým povrchovým napětím. Je vhodný pro vytápěné podlahy.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tlaku po 28 dnech 		min. 35 (MPa)

Přídržnost k podkladu			min. 0,5 (MPa)

informativní

Zatěžování chůzí osob			po cca 2 - 3 hodinách

Obkládání 					po cca 24 hodinách

Zbytková vlhkost 				pod 3 %

Pevnost v tahu za ohybu po 24 hodinách 	cca 2,3 (MPa)

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 5 (MPa)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.