BODEN-VERLAUFSMASSE AE 448

Průmyslově vyráběná suchá maltová samonivelační směs podle DIN 18557, na bázi sádry (-hemihydrátu) a jemného písku, modifikovaná chemickými přísadami.

Použití:			K roztírání, vyhlazení, egalizaci a nivelizaci cementových a anhydritových podlah

ve vnitřním prostředí. Jako tenkovrstvá podlahovina a sdružené vyrovnávání na betonové podlahy. Tloušťky vrstvy od 1 mm do 30 mm. Je vhodná pro vytápěné

podlahy.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým působením horka!

Podklad:			Musí být pevný v tlaku a tahu, nosný, bez prachu a oddělovacích prostředků

(vosk, olej). Podle potřeby se vyžaduje mechanické obroušení nebo ofrézování.

Platí požadavky dle DIN 18365 a 18195. Nasákavé a porézní podklady předem

upravit přípravkem MEGAGRUND a nechat u cementových podkladů minimálně

12 hodin schnout a u anhydritových podkladů minimálně 36 hodin schnout.

Zpracování:			1 pytel (25 kg) BODENVERLAUFSMASSE AE 448 rozděláme v čisté nádobě

s 6 l vody (na 1kg suchého materiálu cca 0,25 l vody) míchadlem, tak aby rozmí-

chaná směs neobsahovala shluky suché směsi. Hmotu rozlijeme a stěrkou nebo ocelovým hladítkem rozetřeme. Pro dosažení optimálního odvzdušnění materiálu

je vhodné přerolovat vrchní vrstvu speciálním ostnatým válcem.

Vydatnost:			1 pytel (25 kg) vydá cca 17 l čerstvé malty; tj. cca 1,5 kg/m2 při tloušťce

vrstvy 1 mm.

Zvlášť důležité:		V průběhu schnutí materiál chránit před vysokými teplotami v místnosti, přímým

slunečním svitem a průvanem. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu

a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové

směsi je nepřípustné! Hmotu nelze používat ve sprchách s velkou zátěží (např. sportovní centra, plovárny atd.) a ve vlhkých místnostech s výjimkou domácích kuchyní a koupelen.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 5 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech			min. 35 (MPa)

Přídržnost k podkladu			min. 0,5 (MPa)

informativní

Zatěžování chůzí osob			po cca 3 hodinách

Zralost vrstvy					cca za 24 hodin u tloušťky

vrstvy 5 mm (20 °C)

Doba zpracování 				cca 40 minut

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.