# BSF-Beton Schutzfarbe

Ochranná barva na beton a fasády na zakrytí trhlin na bázi akrylové pryskyřice.

- trvalé zakrytí trhlin po smrštění, vlasových a jemných síťovitých trhlin

- vysoká elasticita i za teplot pod 0 °C

- nátěr, vytvrzený působením ultrafialového záření, pro bezpečnou ochranu

proti povětrnostním a ekologickým vlivům

- vysoký odpor difuze CO2 působí jako blokace pronikání CO2

Použití:	Na všechny nové a staré venkovní omítky a betony.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 20 kg.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu

nutno očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Je-li nutné zvýšit ochranu proti vlhkosti, použijte hloubkový základní nátěr Röfix Hydrosol.

Zpracování:			Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. Zpravidla jsou nutné dva nátěry.

Základovací nátěr: BSF s ředěním do 10 % vodou, na hrubé strukturální omítky ředíme max. 25 % vody

Krycí nátěr: BSF + max. 5 % vody.

Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí min. 12 hodin.

Způsob aplikace:	Výrobek lze nanášet štětkou nebo válečkem stříkáním. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Během zpracování a doby schnutí materiálu, ale minimálně po dobu 3 dnů, chraňte proti působení mrazu.

Spotřeba:			Podle druhu podkladu 1 l / 2,5 – 5,0 m2

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	závazné

Hodnota pH:					cca 8,5

Kapilární pohlcování vody (SD 270 ym):	0,006 kg/m2/h0,5

Ekvivalentní difúzní tloušťka (rd): 		1,01 m

Roztažnost trhliny (SD 400 ym):		0,7 mm (při -10 °C) - 1,0 mm (při +23 °C)

informativní

Měrná váha					1,35 kg/dm3

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.