DICHTUNGSSCHLÄMME

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs na bázi cementu, vybraného křemičitého písku a biologicky nezávadných přísad poskytujících vynikající těsnící vlastnosti.

Použití:			V oblasti inženýrských sítí jako trvalé utěsnění v prostorech s tlakem vody,

v nádržích, bazénech, plovárnách, u zemního pokrytí staveb, čistíren, potrubí tepelných kanálů. V oblasti pozemního stavitelství k utěsnění proti půdní vlhkosti

a netlakové povrchové a prosakující vodě ve vlhkých prostorách s malým až

středním zatížením vlhkostí (např. koupelny, vlhké místnosti). Ve vodním stavitel-

ství k utěsnění štol, staveb vzdutí, nádrží, kanalizačních propustí. Při sanaci starých staveb k dodatečnému utěsnění proti vnikání vlhkosti a vody.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být pevný, čistý a nosný. Je nutné jej pečlivě očistit od cizorodých látek,

odbedňovacího oleje nebo vosku, škodlivých solí, volných částí a vyplňovadel

pórů nebo bobtnajících látek. Bakterie a houby musí být zvlášť pečlivě odstraněny pro zajištění dobré přilnavosti DICHTUNGSSCHLÄMME. Podklad musí být bez poruch, pískujících ploch, procházejících spojovacích drátů a pod. Vdaném případě musíme tato místa vyztužit vymazáním a vyzděním maltou DICHTUNGSSCHLÄ-MME. Původní cementová lepidla a tmely nutno otryskat pro dosažení přilnavosti

k podkladu. Před nánosem DICHTUNGSSCHLÄMME je nutné podklad důkladně nasytit vodou tak,že plocha je matně vlhká. Nadbytečná voda musí být odstraněna!

Zpracování:			Smícháním se záměsovou vodou můžeme připravit postřik, nátěr nebo omítku.

Množství vody na 25 kg DICHTUNGSSCHLÄMME:

postřik			7,0 l vody

nátěr			6,5 l vody

omítka			5,5 l vody

Maximální přídavek vody na 25 kg směsi (1 pytel) - 7 l. Štětkou, válečkem nebo stříkáním nanášíme minimálně 2 vrstvy při spotřebě 2 - 3 kg/m2. První vrstvu musíme vždy dobře vetřít štětkou do podkladního materiálu. Další vrstva se nanáší až po zatvrdnutí. Maximální tloušťka vrstvy minerálního těsnění je 3,0 mm (při větší tloušťce vrstvy může dojít ke vzniku trhlin a odlupování). Následné úpravy provádíme po dostatečném zatvrdnutí. Vyvarovat se poškození utěsněných ploch (nepoužívat jako zásyp stavební suť, drtě, štěrky). Těsnící vrstvu můžeme po dostatečném zatvrdnutí (předpokládáme normální povětrnostní podmínky) zatěžovat mechanicky po 24 až 48 hodinách, vodou po 4 - 5 dnech (při zvláště agresivní vodě si vyžádejte technickou poradu). Těsnící vrstvu nanášíme vždy ze strany vody (aktivní strany). Pouze když toto není možné, můžeme utěsnění použít také na pasivní straně. Nanášíme-li těsnící vrstvu z pasivní strany, omítáme tak, abychom neomezili funkci sanačních omítek.

Zvlášť důležité:		DICHTUNGSSCHLÄMME chráníme před předčasným vysušením sluncem nebo

větrem. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Přednosti:			Vysoce jakostní minerální součásti DICHTUNGSSCHLÄMME tvoří stabilní,

ve vodě nerozpustné vápenné vazby, které propůjčují těsnící vrstvě zejména

vyšší odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům a podstatně zlepšují její trvanlivost. Těsnící vrstva má vysokou vlastní pevnost.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	informativní

Teplota vzduchu a podkladu 			+5 °C až +25 °C

Objemová hmotnost čerstvé malty 			cca 2,0 kg/l

Doba zpracovatelnosti				cca 30 minut

Namáhání		Beton		Železobeton	Zdivo		Tloušťka vrstvy

(min.)

Stoupající půdní

vlhkost		 		4 kg/m2 	4 kg/m2	  2,0 mm

Netlaková povrchová

a prosakující voda 	4 kg/m2	4 kg/m2	4-5 kg/m2	  2,0 mm

Tlaková venkovní

voda/vodní nádrže

s hloubkou vody

do 5 m			5 kg/m2	5 kg/m2	5-6 kg/m2	  2,5 mm

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.