# ELAST-Fassadenfarbe

Fasádní speciální paropropustná barva na bázi kombinace moderních akrylátů

a plniv.

Použití:	Na všechny nové a staré venkovní minerální podklady (omítky P I, P II a P III, umělé omítky, vápenné a silikátové nátěry ). Nelze použít pro ochranu betonu jako zábrana proti pronikání CO2 a SO2.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 15 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu

nutno očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Na nové omítky aplikujeme nátěr

po cca 28 dnech vyzrání. Platí pravidlo 1 mm omítky = 1 den schnutí. Drobivé, porézní staré omítky, omítky, které uvolňují písek, i staré a špatně držící nátěry a pa-routěsňující nátěry odstraňte, případně zpevněte přípravkem TIEFENGRUND LF. Silně nasákavé podklady a boky trhlin penetrujeme přípravkem TIEFGRUND LF. Trhliny větší než 0,8 mm vyrovnáme směsí ELAST-Fassadenfarbe s křemenným pískem zrnitosti 0,2 - 0,7 mm v poměru 1 : 2.

Zpracování:			Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. Zpravidla jsou nutné dva nátěry:

- základovací nátěr: ELAST-Fassadenfarbe + max. 5 % vodou

- krycí nátěr: neředěnou barvou.

Způsob aplikace:	Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním způsobem mokré do mokré-ho, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Již zaschlý nátěr nelze v lokálních místech opravovat. Nutno přetřít celou pohledovou plochu. Nanášením nátěrové hmoty různým pracovním nářadím nutno dodržet stejnoměrné množství na aplikovanou plochu. Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí 24 hodin. Technologická přestávka po vyplnění trhlin před základova-cím nátěrem je min. 48 hodin.

Spotřeba:			Podle druhu podkladu cca 0,25 - 0,35 l/m2

Tónování:			Je prováděno minerálními pigmenty podle naší kolekce barev, která obsahuje

194 povinných odstínů, způsobem zajišťujícím stálost a opakovatelnost.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci

nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem.

Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	informativní

Měrná váha 				1,37 kg/dm3

Spotřeba podle podkladu		1 l cca 3,5 m2

Matný vzhled

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.