FLEX-COLORFUGE 556

Průmyslově vyráběná spárovací suchá maltová směs na bázi cementu, písku

a chemických přísad.

Použití:			K vytváření nepropustného flexibilního vyspárování keramických obkladů ve

vnějších a vnitřních prostorách (koupelny,sprchy, terasy, balkony atd.).

Pro vnějšími vlivy zatěžované podklady (vytápěné podlahy, sádrokartony,

sádrové desky, dřevotřískové desky, dřevěné podlahy).

Pro šířku spár od 4 do 20 mm.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Spáry po přiložení obkládaček rovnoměrně vyškrábat na tloušťku obkladu.

Maltu pro obklady nechat zatvrdnout. Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit (případně i vodou) a navlhčit.

Zpracování:			Obsah pytle (25 kg) důkladně rozmícháme s 5 l čisté vody (na 1 kg suchého

materiálu připadá 0,2 l vody). Po době zrání cca 2 - 3 minuty ještě jednou krátce promícháme. Rozdělanou spárovací hmotu nanášíme gumovou stěrkou nebo spárovacím gumovým hladítkem do spár a diagonálně stáhneme. Po lehkém

zavadnutí ještě jednou přespárujeme. Pohyblivé a rohové spáry pečlivě

vyškrábeme - pro jejich spárování použít silikonový tmel. Po stejnoměrném

zavadnutí omyjeme vlhkou houbou (ne příliš měkkou) až jsou odstraněny zbytky malty z dlaždic a nakonec znovu omyjeme. Po cca 1 hodině odstraníme bílý závoj.

Spotřeba:			Při průměrné šířce spáry 8 mm:	rozměr 240 x 115 mm 	cca 2,2 kg/m2

rozměr 104 x   94 mm 	cca 2,6 kg/m2

rozměr 240 x   52 mm 	cca 3,6 kg/m2

Zvlášť důležité:		FLEX-COLORFUGE 556 nemůže být použit jako náhrada za utěsňovací prostřed-

ky. Nezpracovávat za přímého působení tepla, vlhkosti a průvanu.Při použití na

vytápěné podlahy pomalu vytápět nejdříve po 1 týdnu. Pro vyhnutí se změně

barvy nutno spáry předem navlhčit. Po ukončení obklady dobře vyčistíme čistou

vodou. Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého

cementového závoje na obkladech je povoleno nejdříve po 8 dnech! Výrobek

nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné

přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Přednosti:			FLEX-COLORFUGE 556 se nechá lehce připravit a poskytuje bezproblémově

zpracovatelnou spárovací maltu, která je po vytvrdnutí nepropustnější a odolnější

vůči otěru než tradiční spárovací malty. FLEX-COLORFUGE 556 je vyráběn

z odzkoušených hydrofobizačních látek a s přísadami zajišťujícími elasticitu.

Tímto je zamezeno pronikání vody do spár. Propustnost pro vodní páru zůstává

přitom zachována. FLEX-COLORFUGE 556 je odolný proti krátkodobému

zatížení zředěnými solemi, proti všem běžným čistícím prostředkům, proti

mrazu a kyselým dešťům.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběr

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.