# FLEX-MITTELBETTMÖRTEL 564

Flexibilní lepicí malta s obsahem cementu, modifikovaná pomocí plastů, podle normy DIN 18156/M s optimálními vlastnostmi na zpracování.

Použití:	MALTA NA LEPENÍ FLEX se hodí na lepení keramických obkladaček a desek i na vyrovnávání nerovností podkladu nebo tolerancí u materiálu desek. Dále se tento výrobek hodí na pokládání keramických štípaných obkladů, desek z póroviny a ka-meniny o velkém formátu, cihlových obkladaček, manuálně tvarovaných desek a desek, které jsou na zadní straně silně profilovány (např. rybinových desek, žlábků nebo nopků). MALTA NA LEPENÍ FLEX se může používat ve vnitřním i vnějším prostředí na stěny i na podlahu. Pro její pružnost ji lze používat na podklady, které se mohou deformovat, jako jsou balkony a terasy i podlahové vytápění. Podkladem mohou být betonové plochy, cementové potěry, cementové omítky apod.

Vlastnosti:	MALTA NA LEPENÍ FLEX je flexibilní, mrazuvzdorná, vodovzdorná, schopná deformace, ohebná a odolná proti výkyvům teploty. Kromě toho má tento výrobek nejlepší přilnavost ke všem vhodným podkladům a je ve vytvrzeném stavu odolný proti trvalé vlhkosti. Tloušťka maltového lože 5 až 15 mm.

Spotřeba a vydatnost:	podle tloušťky maltového lůžka		pytel 25 kg vystačí na

při   5 mm	cca   7 kg/m2				cca 3,6 m2

při 10 mm	cca 14 kg/m2				cca 1,8 m2

při 15 mm	cca 21 kg/m2				cca 1,2 m2

Podklad:			Podklad musí být nosný, zbavený prachu a nečistot (např. vosk, olej). Zvlášť

pečlivě se musí odstranit cementový povrch a jemné vrstvy. Anhydritové nebo sádrové tekuté potěry se musí rovněž obrousit a natřít základním přípravkem MEGAGRUND. Cementové potěry nesmí obsahovat více než 4 % zbytkové vlhkosti a anhydritové nebo sádrové potěry více než 0,5 % zbytkové vlhkosti (měření přístrojem CM). Min. stáří cementových a anhydritových podkladů 28 dnů.

Zpracování:	MALTA NA LEPENÍ FLEX  se smíchá v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody řádně podle návodu, aby nevznikly hrudky. Po době zrání cca 5 minut se ještě krátce promíchá. Na podklad se nanese kontaktní vrstva. Poté se v čerstvé vrstvě v dalším pracovním postupu vytvoří lůžko na obkladačku pomocí ozubené stěrky. Deska se mírně posuvným pohybem uloží a přitlačí. Je-li nutné provést uložení bez vzniku dutin (např. na terasách, balkonech, na fasádách, na plovárnách a u obkladů přírodním kamenem) nanese se dále vrstva malty na zadní stranu desky (postup floating-buttering - plovoucí vrstva-máslová vrstva). Upravte ozubenou stěrkou jen takovou plochu malty, jakou budete moci během doby tuhnutí lepidla (cca 30 min.) pokrýt deskami. Zkouška tuhnoucího lepidla se provádí konečky prstů. Jestliže se tato doba překročí, musí se lepidlo odstranit a nanést čerstvé. Doporučené množství záměsové vody cca 5 l na 1 pytel (25 kg).

Čistění nářadí:	Nářadí je možno vyčistit bezprostředně po použití vodou. Ve vyschlém stavu lze provést jen mechanické odstranění.

Expedice:			25 kg	pytel z pevného papíru s polyetylénovou vložkou

Barva:			Šedá

Skladování:			V suchu do 6 měsíců. Chránit před vlhkostí.

Zvlášť důležité:		Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Směs nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C!

Při silném působení tepla, větru a deště je nutné hotové obklady zakrýt!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min. 3,5 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 15  (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 				min. 0,5 (MPa)

informativní

Teplota při zpracování lepidla 				+5 až +25 °C

Zrnitost směsi 						0 - 2 (mm)

tloušťka maltového lůžka					5 až 15 mm

doba zrání							cca 5 minut

sypná hmotnost						cca 1,4 kg/dm3

doba zpracování*						cca 4 hodiny

doba tuhnutí lepidla*						cca 30 minut

tepelná odolnost						-20 °C až +80 °C

doby vytvrzení 		- možnost chůze 		cca za 24 hodin

- možnost spárování		cca za 24 hodin

- plné zatížení			cca za 14 dnů

------------------------------------------------------------------------------------------------

* Za +23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Vyšší teploty zkracují tyto doby

a nižší teploty je prodlužují.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu. (or.7/98)