# FLIESSBETTKLEBER 568

Minerální, flexibilní tekuté lepidlo s obsahem cementu (bílý portlandský cement), modifikované pomocí plastů, podle normy DIN 18156 / M

Použití:	TEKUTÉ LEPIDLO je určeno speciálně na pokládání obkladaček a desek z jemné kameniny a neprůsvitných desek z přírodního kamene. Dále se může spolehlivě po-užívat i na lepení hrubé keramiky, póroviny, kameniny, cihlových obkladaček i de-sek z přírodního kamene a betonových dlaždic ve vnitřních místnostech i ve vnějším prostředí na stěny i na podlahu. Pro svou flexibilitu se tento výrobek může používat

i na podklady, které se mohu deformovat, jako jsou balkony a terasy i podlahová vytápění. Další oblasti použití jsou mokré místnosti, chladírny, plavecké bazény atd. Podkladem mohou být cementové, anhydritové, sádrové tekuté potěry, topné a suché potěry, betonové prefabrikáty, pórobeton, litý asfalt (sypaný pískem), izolační desky

atd. Tento výrobek nachází uplatnění i při lepení obkladaček na obkladačky.

Vlastnosti:	TEKUTÉ LEPIDLO 568 je malta na pokládání v tenkém lůžku, flexibilní, mrazu-

vzdorná a vodovzdorná, odolná proti deformaci, ohebná, tekutá, odolná proti vodě

a teplu. Silně pružící lepicí malta má vysokou plasticitu, schopnost roztírání a lepi-vost, takže lze spolehlivě a s vysokou přilnavostí provádět i pokládání značně slinovaných obkladaček a desek z jemné kameniny bez vytváření dutin. Kromě toho lze tento výrobek používat jako vyrovnávací maltu na vrstvy o tloušťce 5 - 15 mm.

Spotřeba a vydatnost:						formát desky		pytel 25 kg

jemné keramické obkladačky	10 x 10 cm		cca 15,0 m2

bez profilované zadní strany	20 x 20 cm		cca 12,0 m2

více než 20 x 20 cm		cca   8,0 m2

jemné keramické obkladačky	10 x 10 cm		cca 12,0 m2

s profilovanou zadní stranou	20 x 20 cm		cca   8,0 m2

více než 20 x 20 cm		cca   7,0 m2

štípané keramické desky		24 x 11,5 cm		cca   6,2 m2

podle hloubky ozubení na m2 	při 4 mm		cca 1,7 kg

při 6 mm		cca 2,1 kg

při 8 mm		cca 3,2 kg

Podklad:	Podklad musí být nosný, zbavený prachu a nečistot (např. vosk, olej). Zvlášť pečlivě se musí odstranit cementový povrch a jemné vrstvy. Silně nasákavé cementové podklady, pórobeton, vápenosádrové a vápenné omítky je nutné natřít přípravkem MEGAGRUND. Anhydritové nebo sádrové tekuté potěry se musí před nátěrem přípravkem MEGAGRUND zbrousit. Čerstvě zhotovené cementové potěry nesmí obsahovat více než 3 % zbytkové vlhkosti, anhydritové nebo sádrové potěry více než 0,5 % zbytkové vlhkosti. Min. stáří cementových

a anhydritových podkladů 28 dnů. Povrchy z litého asfaltu se musí posypat křemenným pískem.

Zpracování:		TEKUTÉ LEPIDLO 568 se smíchá v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody podle

návodu, aby nevznikly hrudky. Po době zrání cca 3 minuty se ještě krátce promíchá. Nerovnosti podkladu se mohou před uložením vyrovnat vyrovnávací vrstvou. Tuto vrstvu je třeba nechat minimálně 12 hodin vytvrdnout. Protože po rozmíchání vznikne tekutá konzistence, dociluje se snadno uložení obkladového materiálu bez tvorby dutin. Ukládací malta se nanese na podklad v dostatečné vrstvě. Takto lze pracovat i bez použití metody floating-buttering. Upravte ozubenou stěrkou jen takovou plochu lepicí malty, jakou budete moci během doby tuhnutí lepidla pokrýt deskami. Zkouška tuhnutí lepidla se provádí konečky prstů. Doporučená množství záměsové vody cca 7 l na 1 pytel (25 kg).

Expedice:			25 kg pytel z pevného papíru s polyetylénovou vložkou

Barva:			Šedá

Skladování:			V suchu do 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Zvlášť důležité:		Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Směs nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Při silném působení tepla, větru a deště je nutné hotové obklady zakrýt! Nářadí je nutno

bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min. 3,5 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 15  (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 				min. 0,5 (MPa)

informativní

Tloušťka vrstvy lepidla 					5 až 15 mm

Teplota při zpracování lepidla 				+5 až +25 °C

Doba zpracovatelnosti 					cca 2 hod. 1)

Lepící schopnost po natažení lepidla 			cca 30 min. 1)

Průběh tvrdnutí:

- možnost zatěžování chůzí osob 			cca za 12 hod.

- spárování						cca za 12 hod.

- možnost plného zatěžování 			po 3 dnech

Zrnitost směsi 						0 - 1 (mm)

Tepelná odolnost						-20 °C až +80 °C

- Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Se stoupající teplotou se tento

čas zkracuje.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.