GIPSKARTON-Specialgrundierung

Speciální penetrační minerální nátěr netvořící film, na bázi speciální mikroemulze.

Použití:			Pro hloubkovou penetraci sádrokartonových desek a tmelů pro spárování

sádrokartonu před následnou aplikací SILIKAT - vnitřní nátěr 760 a SILIKAT - venkovní nátěr 790.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 1 rok.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu

nutno očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Organické nátěry, tapety a orga-

nické lepidlo na tapety nutno mechanicky nebo chemicky odstranit. Nosné duplexní tapety není nutno odstraňovat.

Zpracování:			Výrobek je dodáván v ihned použitelném stavu. Aplikuje se bez ředění a min.

12 hod. před následným provedením silikátových nátěrů.

Spotřeba:			0,1 - 0,4 l/m2

Způsob aplikace:		Nátěr lze provádět štětkou, válečkem nebo stříkáním. Aplikace nátěru nesmí

být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C. Podmínky platí

i po dobu schnutí.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:		Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody

a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody.

Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.