HASIT 020

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-3,

na bázi cementu a plniva.

Použití:			Jako zdicí malta pro zdění silně namáhaných stavebních konstrukcí, odpovídá

normální zdicí maltě značky 15. Vhodná i jako cementový postřik ve vnitřních

i vnějších prostorech.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg nebo volně v silech.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být bez prachu a nečistot.

Zpracování:			HASIT 020 je určen pro ruční zpracování. Možno míchat všemi typy míchaček.

Doporučené množství záměsové vody cca 6 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca

20 dm3 čerstvé malty, která vydá jako cementový postřik 5 - 6 m2. Z jedné tuny

směsi vznikne cca 500 dm3 čerstvé malty.

Zvlášť důležité:		Silně nasákavé stavební materiály, zvláště při teplém počasí, předem navlhčit vodou,

aby se zamezilo rychlému vysychání malty. HASIT 020 nezpracovávat při teplotách

vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové

maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob  může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 3,0 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 15,0 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,5 (dm3/kg)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,3 (MPa)

Objemová hmotnost zatvrdlé malty po vysušení	min. 1,5 (kg/dm3)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.