HASIT 050 N

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-3, na bázi

vápenného hydrátu, cementu a plniva o zrnitosti 0 - 3 mm upravená hygienicky

nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost

čerstvé malty.

Použití:			Jako jedno nebo vícevrstvá jádrová omítka určená pro omítání všech druhů

stavebních materiálů ve vnitřních i vnějších prostorech. Při použití pro zdění odpovídá normální zdicí maltě značky 5.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg nebo volně v silech.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být bez prachu a nečistot. Silně nebo rozdílně nasákavé podklady předem

navlhčit vodou.

Zpracování:			HASIT 050 N je určen zejména pro ruční zpracování. Doporučuje se míchat

kontinuální míchačkou. Vhodný i pro strojní omítání (omítacími stroji pro hrubé omítky). Maximální tloušťka jedné vrstvy omítky 25 mm, min. 10 mm. Doporučené množství záměsové vody cca 7 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne cca 26 dm3 čerstvé malty, která

vydá při vrstvě omítky 20 mm cca 1,3 m2. Z jedné tuny suché směsi vznikne

cca 650 dm3 čerstvé malty.

Zvlášť důležité:		Silně nasákavé stavební materiály, zvláště při teplém počasí, předem navlhčit

vodou, aby se zamezilo rychlému vysychání malty. Během tuhnutí chránit omítnuté

plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření) a mrazem. HASIT 050 N nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 1,3 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 5,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu		 	min. 0,18 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 3 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,65 (dm3/kg)

Objemová hmotnost zatvrdlé malty po vysušení 	min. 1,2 (kg/dm3)

Součinitel difúzního odporu 			13 (1)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.