HASIT 080

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-3 na bázi cementu,

plniva o zrnitosti 0 - 3 mm a vodoodpudivých přísad. Odpovídá zdicí maltě značky

10 podle ČSN 72 2430-3.

Použití: 			Pro zdění a současné spárování lícového a obkladového zdiva (kromě vápeno-

pískových cihel). Racionální zpracování, při kterém odpadá vyškrabávání

a dodatečné spárování.

Expedice: 			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování: 			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Zpracování: 			Míchadlem nebo kontinuální míchačkou HASIMAT. Spárování se provádí

spárovačkou, hadicí a pod. ihned po zavadnutí malty.

Doporučené množství záměsové vody cca 6 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost: 			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca

22 dm3 čerstvé malty. Z jedné tuny suché směsi vznikne cca 550 dm3 čerstvé malty.

Zvlášť důležité: 		Během schnutí chránit vyspárované plochy před vysokými teplotami (umělé

vytápění, přímé sluneční záření), mrazem a přímým působením vody. Silně nasákavé zdivo je nutné, zejména při teplém počasí předem navlhčit. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min.  2,2  (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech					min. 10,0 (MPa)

Objemová hmotnost v suchém stavu 			min.   1,5 (kg/dm3)

informativní

Zrnitost směsi							0 - 3 (mm)

Vydatnost čerstvé malty					0,55 (dm3/kg)

Přídržnost malty k podkladu 				min. 0,3 (MPa)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.