HASIT 121

Průmyslově vyráběná tepelně izolační vápenocementová suchá maltová směs podle

ČSN 72 2430-3, na bázi vápenného hydrátu, cementu a lehčeného plniva (liapor),

upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpraco-

vatelnost čerstvé malty. Odpovídá lehčené zdicí maltě LM 21 podle DIN 1053.

Použití:			Pro zdění vysoce tepelně izolačních stavebních hmot jako např. lehčené cihly,

LIAPOR, POROTHERM a pod.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 20 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být bez prachu a nečistot. Silně nebo rozdílně nasákavé podklady předem

navlhčit vodou.

Zpracování:			HASIT 121 je určen zejména pro ruční zpracování. Doporučuje se míchat

kontinuální míchačkou. Doporučené množství záměsové vody cca 11 l na

20 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 20 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 30 dm3  čerstvé malty. Z jedné tuny vznikne přidáním záměsové vody

cca 1500 l čerstvé malty.

Zvlášť důležité:		Silně nasákavé stavební prvky (zejména při teplém počasí) předem navlhčit vodou,

aby nedošlo k rychlému vysychání malty. Doba zpracovatelnosti cca 100 min. HASIT 121 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob  může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 5,0 (MPa)

Objemová hmotnost zatvrdlé malty po vysušení	max. 0,7 (kg/dm3)

Součinitel tepelné vodivosti 			max. 0,18 (W/m.K)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				cca 1,5 (dm3/kg)

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 		min. 1,5 (MPa)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.