HASIT 150

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4, na bázi

minerálních pojiv a polystyrenu jako plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty.

Použití:			Jako jedno nebo dvouvrstvá jádrová mimořádně tepelně izolační omítka určená

pro omítání všech druhů stavebních materiálů. Nelze použít pro izolaci panelo-

vých objektů! HASIT 150 je rozhodující součástí omítkového zateplovacího

systému HASITHERM.

Základní skladba systému:

- HASIT 510

- HASIT 150; tloušťka vrstvy 30 - 80 mm

- HASIT 155; tloušťka vrstvy 5 - 7 mm

- PUTZGRUND (v případě apl. šl. omítky 730 stačí podklad navlhčit vodou)

- Šlechtěné omítky řady 700 podle požadované struktury

- Nátěr fasádní barvou řady 700

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 13 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Nerovnosti podkladu předem

vyrovnat vhodnou jádrovou omítkou. Nutná úprava omítkou pro cementový

postřik - HASIT 510 (nechat zatvrdnout min. 24 hod.). Silně nasákavý

podklad se doporučuje předem navlhčit vodou.

Zpracování:			HASIT 150 je určen pouze pro strojní zpracování vhodným omítacím strojem

(HASIMIX). V jedné vrstvě se postupně nanáší až 60 mm omítky. Povrch se

stahuje pouze srovnávací latí. Žádné roztírání nebo filcování! Omítka se nesmí

deformovat. Pokud je nanášena z technických důvodů silnější vrstva omítky než

60 mm, je nutno provádět omítání ve dvou vrstvách. Mezi nánosem první a druhé

vrstvy dodržet časový odstup min. 48 hod., přičemž první vrstva musí být

celoplošně zdrsněna mřížkovou škrabkou. Doporučené množství záměsové vody

cca12,5 l na 13 kg (1pytel).

Vydatnost:			Jeden pytel, tj. 13 kg suché směsi, vydá při vrstvě omítky 50 mm cca 1 m2.

Zvlášť důležité:		Doba vysychání omítky HASIT 150 je min. 3 dny na 1 cm tloušťky omítnuté

vrstvy! Potom lze nanášet ochrannou vrstvu omítky - HASIT 155. Podklad je

nutné celoplošně zdrsnit a několik hodin předem (podle počasí) navlhčit vodou

(použít rozprašovače). HASIT 150 nezpracovávat při teplotách vzduchu

a podkladu pod +5 °C! Během schnutí chránit omítnuté plochy před vysokými

teplotami a mrazem. Zpracovávat vždy celý pytel najednou (zabránění even-

tuelnímu odměšování plniva). Dodatečné přidávání plniv a přísad k hotové

maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 		min. 0,1 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 0,4 (MPa)

Objemová hmotnost zatvrdlé malty

(po vysušení v labor. prostředí)			min. 0,2 (kg/dm3)

Součinitel tepelné vodivosti 			max. 0,07 (W/m.K)

Stupeň hořlavosti					B

informativní

Zrnitost směsi						0 - 3 (mm)

Sypná objemová hmotnost 				max. 0,3 (kg/dm3 )

Mrazuvzdornost 					min. 5 (v cyklech)

Tepelný odpor R:

při 3 cm vrstvě omítky 				0,43 (m2.K/W)

při 5 cm vrstvě omítky 				0,71 (m2.K/W)

při 8 cm vrstvě omítky 				1,14 (m2.K/W)

Součinitel difúzního odporu 			< 12 (1)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.