HASIT 155

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4,

na bázi vápenného hydrátu, cementu a plniva upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty.

Použití:			Jako vnější ochranná vrstva na tepelně izolační omítku HASIT 150. HASIT 155

je nedílnou součástí omítkového zateplovacího systému HASITHERM.

Expedice: 			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být suchý, bez prachu a nečistot.

Zpracování:			Provádí se běžnými omítacími stroji nebo se nanáší ručně ocelovým hladítkem.

Tloušťka vrstvy omítky 5 - 7 mm. Doporučené množství záměsové vody

cca 10 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne cca 30 dm3 čerstvé malty,

která vydá při vrstvě omítky 5 mm cca 6 m2.

Zvlášť důležité:		HASIT 155 nanášet až po úplném vyschnutí tepelně izolační omítky HASIT 150.

HASIT 155 se pro následnou aplikaci (nejdříve po 10 dnech) tenkovrstvých omítek stahuje na hrubo pro zajištění dobré přilnavosti vrchní omítky. Následné nanášení šlechtěných omítek smí být prováděno vzhledem k tloušťce vrstvy omítky a teplotě prostředí nejdříve po 10 dnech - podklad nutno natřít přípravkem PUTZGRUND! Čerstvou omítku chránit před rychlým vysycháním. HASIT 155 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,7 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,18 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi 					0 - 2 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,75 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.