HASIT 305

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5,

na bázi cementu, vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty

a zaručujícími sanační vlastnosti zatvrdlé malty.

Použití:			Jako adhezní vrstva pro následné nanášení sanačních omítek, speciálně určená na 					vlhké a solemi zatěžované zdivo všeho druhu.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, suchý, bez prachu a jiných nečistot. V závislosti na obsahu

solí ve zdivu se podklad předem ošetří chemickým přípravkem KIESELFEST - sanační postřik je nutno provádět do čerstvého nátěru.

Zpracování:			Obsah pytle (40 kg) smíchat s cca 7,5 l záměsové vody a rozdělat míchadlem.

Nutné vždy zpracovat celý obsah pytle najednou! Při strojním zpracování je nutné použít zařízení, které zaručuje optimální míchání a dosažení potřebného obsahu vzduchu v čerstvé maltě (HASIMAT). Postřik na kamenný podklad provést celoplošně, na nasákavé stavební materiály pouze síťovitě (60 - 70 % plochy).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 25 dm3 čerstvé malty, která vydá cca 6 - 7 m2 při síťovitém postřiku.

Zvlášť důležité:		Silně nasákavé podklady je nutné předem navlhčit. Před aplikací jádrových omítek

nechat sanační postřik min. 1 den vyschnout! HASIT 305 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Čerstvou omítku chránit před rychlým vysycháním. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Při přípravě podkladu a zpracování směsi je nutné postupovat podle technických pokynů výrobce!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku

malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochran-

ných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 5,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,3 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 6 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,6 (dm3/kg)

Konzistence						17,0 ± 0,5 (cm)

Obsah vzduchu v čerstvé maltě			min. 20 (%)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.