HASIT 308

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5,

na bázi cementu, vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zaručujícími sanační vlastnosti zatvrdlé malty (nízká kapilární nasákavost, vysoká pórovitost, dobrá propustnost vodních par).

Použití:			Jádrová sanační omítka k vyrovnání podkladu, speciálně určená pro vlhké

a solemi zatěžované zdivo všeho druhu.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu, nečistot a zbytků rostlin (mech, řasy a pod.). Staré

nátěry a zvětralou omítku včetně poškozeného zdiva (cihly, kámen) a opadávajícího materiálu dokonale odstranit do výšky min. 50 cm nad okraj zdiva se zvýšeným obsahem solí, resp. zdiva se zvýšenou vlhkostí. Odstranit výkvěty solí (za sucha). Maltu ve spárách vyškrábat do hloubky min. 2 cm (prach odstranit stlačeným vzduchem). Pro přípravu podkladu je nutné použít HASIT 305 - malta pro sanační postřik, který se provádí síťovitě na očištěné zdivo nebo do čerstvého nátěru provedeného chemickým přípravkem KIESELFEST (jeho použití je závislé

na obsahu solí ve zdivu).

Zpracování:			Při ručním zpracování obsah pytle (40 kg) smíchat s cca 9 l záměsové vody

a rozdělat míchadlem v optimálním čase 4 - 5 min. (zbytečně nepřemíchávat). Rozmíchanou maltu nechat odležet několik minut a potom ještě jednou krátce promíchat. Nutné vždy zpracovat celý obsah pytle najednou! Při strojním zpra-

cování je nutné použít zařízení, které zaručuje optimální míchání a dosažení potřebného obsahu vzduchu v čerstvé maltě (HASIMAT, HASIMIX). Při strojním zpracování omítacím strojem se doporučuje používat domíchávač. HASIT 308 nanést, stáhnout a zdrsnit celoplošně hřebenovou škrabkou.).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 30 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 20 mm cca 1,5 m2.

Zvlášť důležité:		Před následným nanášením sanačních omítek je nutné nechat HASIT 308 dokonale

zatvrdnout. HASIT 308 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Čerstvou omítku chránit před rychlým vysycháním. Dodatečné přidávání kameniva

a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Při přípravě podkladu a zpracování směsi je nutné postupovat podle technických pokynů výrobce!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry: 	závazné

Konzistence 					17,0 ± 0,5 (cm)

Obsah vzduchu v čerstvé maltě 		min. 20 (%)

Pevnost v tlaku				1,5 až 5 (MPa)

Součinitel difúzního odporu 		max. 18 (1)

Kapilární nasákavost 			min. 1,0 (kg/m2)

Hloubka průniku vody 			5 (mm)

Pórovitost 					min. 45 (%)

informativní

Zrnitost směsi					0 - 3 (mm)

Vydatnost čerstvé malty			0,75 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.