HASIT 310

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5,

na bázi cementu, vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zaručujícími sanační vlastnosti zatvrdlé malty (nízká kapilární nasákavost, vysoká pórovitost, dobrá propustnost vodních par). Výrobek odpovídá požadavkům WTA (Merkblatt 2-2-91).

Použití:			Jako jedno i vícevrstvá jádrová sanační omítka, vhodná pro vnější i vnitřní účely,

určená pro omítání vlhkého a solemi zatěžovaného zdiva.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu, nečistot a zbytků rostlin (mech, řasy a pod.). Staré

nátěry a uvolněnou omítku včetně poškozeného zdiva (cihly, kámen) a opadáva-jícího materiálu dokonale odstranit do výšky min. 50 cm nad okraj zdiva se zvýše-

ným obsahem solí, resp. zdiva se zvýšenou vlhkostí. Odstranit výkvěty solí (za sucha). Maltu ve spárách vyškrábat do hloubky min. 2 cm (prach odstranit

stlačeným vzduchem). Pro přípravu podkladu je nutné použít HASIT 305 - malta

pro sanační postřik, který se provádí síťovitě na očištěné zdivo nebo do čerstvého nátěru provedeného chemickým přípravkem KIESELFEST (jeho použití je závislé

na obsahu solí ve zdivu). Větší  nerovnosti se doporučuje vyplnit omítkou

HASIT 308 nebo dozdít za použití této omítky.

Zpracování:			Při ručním zpracování obsah pytle (40 kg) smíchat s cca 8,5 l záměsové vody

a rozdělat míchadlem v optimálním čase 4 - 5 min. (zbytečně nepřemíchávat). Rozmíchanou maltu nechat odležet několik minut a potom ještě jednou krátce promíchat. Nutné vždy zpracovat celý obsah pytle najednou! Při strojním zpraco-

vání je nutné použít zařízení, které zaručuje optimální míchání a dosažení potřeb-

ného obsahu vzduchu v čerstvé maltě (HASIMAT, HASIMIX). Při strojním zpracování omítacím strojem se doporučuje používat domíchávač. HASIT 310 nanést, stáhnout a po ztuhnutí zdrsnit celoplošně mřížkovou škrabkou, popř. jako poslední vrstvu zfilcovat houbou. Při tloušťce vrstvy nad 30 mm je nutné omítat

ve dvou vrstvách (druhá vrstva se nanáší a zdrsněný podklad s minimálním

časovým odstupem - pro zajištění optimální přídržnosti malty k podkladu).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 30 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 20 mm cca 1,5 m2.

Zvlášť důležité:		Následné povrchové úpravy se provádí až po dokonalém  zatvrdnutí omítky,

použít pouze paropropustné materiály, které nezhoršují difúzní vlastnosti sanačních omítek! Nátěry se provádí až po dokonalém vyschnutí omítky - použít pouze paropropustné materiály, které nezhoršují difúzní vlastnosti sanačních omítek! HASIT 310 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C !

Čerstvou omítku chránit před rychlým vysycháním. Dodatečné přidávání kame-

niva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Při přípravě podkladu

a zpracování směsi je nutné postupovat podle technických pokynů výrobce!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku

malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používání vhodných ochran-

ných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Konzistence 							17,0 ± 0,5 (cm)

Zpracovatelnost 						max. 3 (cm)

Obsah vzduchu v čerstvé maltě 				min. 25 (%)

Schopnost zadržovat vodu (retence)			min. 85 (%)

Objemová hmotnost zatvrdlé malty 			max. 1,4 (kg/dm3)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				1,5 - 5 (MPa)

Poměr pevnosti v tlaku k pevnosti v tahu za ohybu	max. 3

Součinitel difúzního odporu 				max. 12

Kapilární nasákavost (jímavost)				min. 0,3 (kg/m2)

Hloubka průniku vody 					max. 5 (mm)

Pórovitost 							min. 40 (%)

Resistence vůči soli						sůl nepronikne

do 10 dnů vzorkem

informativní

Zrnitost směsi							0 - 4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty					0,75 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.