                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


HASIT 312





Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5, 


na bázi cementu, vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zaručujícími sanační vlastnosti zatvrdlé malty (nízká kapilární nasákavost, vysoká pórovitost, dobrá propustnost vodních par).

Použití:


Jako tenkovrstvá omítka pro povrchovou úpravu sanačních jádrových omítek;





doporučuje se pro použití v oblasti špalet a říms i na běžné jádrové omítky.

Expedice:


V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:


V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:


Musí být nosný, rovnoměrně vyschlý, bez prachu a jiných nečistot. Silně 

nasákavé podklady je nutné předem navlhčit.

Zpracování:


Při ručním zpracování obsah pytle (25 kg) smíchat s cca 5,5 l záměsové vody 

a rozdělat míchadlem v optimálním čase 4 - 5 min. (zbytečně nepřemíchávat). Rozmíchanou maltu nechat odležet několik minut a potom ještě jednou krátce promíchat. Nutné vždy zpracovat celý obsah pytle najednou! Při strojním zpraco-

vání je nutné použít zařízení, které zaručuje optimální míchání a dosažení potřeb-

ného obsahu vzduchu v čerstvé maltě (HASIMAT, HASIMIX). Při strojním zpracování omítacím strojem se doporučuje používat domíchávač. HASIT 312 nanést v optimální tloušťce vrstvy cca 2 mm (nepřesáhnout v žádném případě tloušťku vrstvy 6 mm). V průběhu tuhnutí omítky povrch zfilcovat houbou.

Vydatnost:


Z jednoho pytle, tj. 25 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody 

cca 18 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 2 mm cca 9 m2.

Zvlášť důležité:

Nátěry se provádí až po dokonalém vyschnutí omítky - použít pouze paropropustné 

materiály, které nezhoršují difúzní vlastnosti sanačních omítek! HASIT 312 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Čerstvou omítku chránit před rychlým vysycháním. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Při přípravě podkladu a zpracování směsi je nutné postupovat podle technických pokynů výrobce!

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:

Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku 

malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochran-ných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:
závazné





Pevnost v tahu za ohybu  po 28 dnech 
min 0,7 (MPa) 





Přídržnost malty k podkladu

min. 0,18 (MPa)

informativní




Zrnitost směsi




0 - 0,5 (mm) , 0 - 1 (mm)





Vydatnost čerstvé malty


0,7 (dm3/kg)





Konzistence




17,0 ( 0,5 (cm)





Obsah vzduchu v čerstvé maltě

min. 20 (%)





Objemová hmotnost zatvrdlé malty 
max. 1,4 (kg/dm3)





Součinitel difúzního odporu (

max. 18 (1)

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]