HASIT 350

Minerální průmyslově vyráběná suchá malta podle ČSN 72 2430-5, na bázi cementu, vápenného hydrátu a plniva, s příměsí vláken, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty, přídržnost malty k podkladu a pevnost v tahu za ohybu, vodoodpudivost a difúzní vlastnosti zatvrdlé malty.

Použití:			Jako renovační a vyrovnávací omítka pro vnější a vnitřní použití na nosné pod-

klady z minerálních omítek nebo omítek na bázi syntetických pryskyřic, určená

ke zhotovování rovných ploch pro následný tenkovrstvý nános šlechtěných

omítek řady 700.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být suchý, bez prachu a jiných nečistot. Čištění podkladu je vhodné provést

studenou vodou vysokotlakým čistícím zařízením - odstranění zvětralých částí

omítky. Silně a rozdílně nasákavé podklady je nutné dobře navlhčit.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji pro jemné omítání (HASIMIX) nebo se nanáší

ručně ocelovým hladítkem. Minimální tloušťka vrstvy omítky 4 mm. Obsah pytle

(40 kg) smíchat s cca 10 l vody, dobře promíchat míchadlem. Možnost použít míchačku HASIMAT. HASIT 350 se musí po natažení zdrsnit mřížkovou škrabkou pro zajištění dobré přilnavosti vrchní omítky. Následné nanášení šlechtěných minerálních omítek smí být prováděno vzhledem k tloušťce vrstvy a teplotě prostředí nejdříve po 10 dnech.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 30 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 5 mm cca 6 m2.

Zvlášť důležité:		Vápenné omítky a vápenné nátěry jsou jako podklad nevhodné! HASIT 350

nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Čerstvou omítku

chránit před rychlým vysycháním. Dodatečné přidávání kameniva a přísad

k hotové maltové směsi je nepřípustné! Přídržnost malty na kritický podklad se doporučuje předem odzkoušet vytržením armovací tkaniny z  naneseného vzorku.

Při přípravě podkladu a zpracování směsi je nutné postupovat podle technických pokynů výrobce!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku

malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochran-ných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,9 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,3 (Mpa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 2 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,75 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.