HASIT 360

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5, na

bázi cementu, vápenného hydrátu, plniva a lehčené přísady, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími vydatnost, zpracovatelnost

a přilnavost čerstvé malty a zaručujícími vodoodpudivost a dobré tepelně izolační

a difúzní vlastnosti zatvrdlé omítky.

Použití:			Jako jádrová lehčená omítka pro vnější i vnitřní účely, určená zejména k omítání

tepelně izolačních stavebních materiálů (lehčené cihly, pórobeton a pod.). Vhodná

též pro omítání starého, suchého zdiva.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, suchý, bez prachu a jiných nečistot, musí být nasákavý. Použité

odbedňovací 	prostředky nutno předem odstranit. Silně nebo rozdílně nasákavý podklad dobře navlhčit, případně provést postřik cementovou maltou HASIT 510. Hladký betonový podklad upravit maltou HASIT 505. Spáry mezi stavebními

prvky překlenout armovací tkaninou.

Zpracování:			Omítacími stroji všech typů. Minimální tloušťka vrstvy omítky 10 mm, maximální

tloušťka 20 mm při jednovrstvém omítání. Na silně nebo rozdílně nasákavé pod-

klady (např. cihly) se nejdříve nanese vrstva cca 5 - 8 mm omítky HASIT 360

a stáhne se latí. Po zavadnutí se ještě do čerstvého podkladu nanáší druhá vrstva omítky (cca 10 - 15 mm) stejné konzistence. Povrch omítky se vyrovná a po ztuhnutí zdrsní mřížkovou škrabkou. Na podkladech s omezenou nasákavostí  (beton, Liapor) se doporučuje první vrstvu po vyrovnání zdrsnit hřebenovou škrabkou a nechat min. 24 hod. vyschnout. Doporučené množství záměsové vody cca 7,5 l na 30 kg

(1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 30 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 30 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 15 mm cca 2 m2.

Zvlášť důležité:		HASIT 360 nepoužívat v oblasti nechráněných soklů! HASIT 360 vyžaduje

zásadně povrchovou úpravu vrchní omítkou! Doporučuje se použít šlechtěné

omítky řady 700 - nutno nanášet na zdrsněný dostatečně vyschlý podklad.

HASIT 360 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C !

Čerstvou omítku chránit před rychlým vysycháním. Dodatečné přidávání

kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku

malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochran-

ných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	informativní

Zrnitost směsi						0 - 2 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				1,0 (dm3/kg)

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,7 (MPa)

Objemová hmotnost zatvrdlé malty po vysušení	max. 1,0 (kg/dm3)

Součinitel difúzního odporu   			max. 8 (1)

Součinitel tepelné vodivosti 			max. 0,22 (W/m.K)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.