HASIT 410

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5,

na bázi vápenného hydrátu, cementu a plniva upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty

a zaručujícími vodoodpudivost, mrazuvzdornost a zvýšenou pevnost v tahu

za ohybu.

Použití:			Jako pokrývačská malta k pokládání hřebenových, žebrových a okapových tašek,

rovněž i silně nasákavých střešních tašek.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg; v různých barevných odstínech.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být suchý, bez prachu a nečistot. Silně nasákavé tašky je nutno předem

navlhčit vodou.

Zpracování:			Obsah pytle (40 kg) důkladně zamíchat s cca 10 litry čisté vody, nechat odležet

cca 5 min. a potom čerstvou maltu ještě jednou krátce promíchat. Rozmíchaný

materiál je zpracovatelný cca 90 minut (podle teploty).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 26 dm3 čerstvé malty.

Zvlášť důležité:		Čerstvou maltu chránit před deštěm a mrazem! HASIT 410 nezpracovávat při

teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad

k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku

malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochran-ných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,8 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,18 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 1,2 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,65 (dm3/kg)

Pevnost v tlaku po 28 dnech				min. 2,5 (MPa)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.