HASIT 455

Minerální průmyslově vyráběná spárovací, vodovzdorná a mrazuvzdorná suchá

maltová směs podle ČSN 72 2430-5, na bázi cementu a plniva o zrnitosti 0 - 0,5 mm, modifikovaná hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost čerstvé malty a zabraňujícími vzniku trhlinek; stálá vůči teplotním změnám.

Použití:			Pro spárování keramických obkládaček, desek, střední a malé mozaiky, kamenino-

vých a kabřincových obkladů, desek z přírodního a umělého kamene ve vnějším

i vnitřním prostředí; pro šířku spár od 4 do 20 mm.; vhodný pro spárování stěn

i podlah.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Spáry po přiložení obkládaček rovnoměrně vyškrábat na tloušťku obkladu. Maltu

pro obklady nechat zatvrdnout. Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit (případně i vodou) a navlhčit.

Zpracování:			Obsah pytle (25 kg) důkladně zamíchat s cca 6 litry vody (na 1 kg suchého materi-

álu cca 0,25 l vody) - v rozdělané směsi nesmí zůstat žádné hrudky. Po 3 - 10 min.

zrání maltu ještě jednou krátce promíchat. Rozdělanou spárovací maltu vnést silou

do spár gumovou stěrkou nebo spárovacím gumovým hladítkem a diagonálně stáhnout. Stahovat až je povrch rovnoměrně matný, případné nedostatky opravit vnesením další malty. Maltu z pohyblivých a rohových spár pečlivě vyškrábat - pro jejich spárování použít silikonový tmel. Po rovnoměrném zatuhnutí omýt obklad vlhkou houbou až do odstranění zbytků malty z obkladu. Asi po 1 hodině odstranit vlhkou, měkkou houbou cementový závoj po spárovací maltě. Podlahové plochy posypat  jemným  křemičitým pískem, setřít suchou houbou a smést.

Vydatnost:			Při průměrné šířce spáry 8 mm v závislosti na formátu obkladu 2 - 3,6 kg/m2.

Zvlášť důležité:		Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat  s čerstvým materiálem!

Během schnutí chránit vyspárované plochy před vysokými teplotami (umělé

vytápění, přímé sluneční záření), mrazem a přímým působením vody. HASIT 455 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého cementového závoje na obkladech je povoleno nejdříve po 8 dnech!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 5,0 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 20,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,4 (MPa)

Součinitel mrazuvzdornosti				min. 0,75

informativní

Zrnitost směsi						0 - 0,5 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,7 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.