HASIT 462

Minerální průmyslově vyráběná lepící, vodovzdorná a mrazuvzdorná suchá maltová

směs podle ČSN 72 2430-5, na bázi cementu a plniva o zrnitosti 0 - 0,5 mm, modifikovaná hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost čerstvé malty a zaručujícími dokonalou přilnavost malty k podkladu.

Použití:			K lepení keramických dlaždic, desek, mozaik ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vhodný pro obklady stěn i podlah (i na staré keramické podklady - plochy nutno

předem odmastit).

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 10 a 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být rovný a nosný, bez prachu a oddělovacích prostředků (např. vosk, olej).

Cementový povlak musí být pečlivě odstraněn. Nerovnosti překračující rozsah

tolerance max. vrstvy (5 mm) musí být předem vyrovnány maltou HASIT 475. Nasákavé podklady, pórobeton, vápenosádrové a sádrové omítky, jiné sádrové podklady a staré keramické podklady musí být předem upraveny přípravkem MEGAGRUND. Čerstvé cementové podlahy se smí obkládat nejdříve po 28 dnech. Zbytková vlhkost cementových podlah smí být max. 3 %.

Zpracování:			Suchou maltovou směs smíchat s vodou (1 kg cca 0,3 l vody). Rozmíchanou maltu

nechat odležet 5 -10 min. a potom ještě jednou krátce promíchat (malta nesmí obsahovat nerozmíchané hrudky). Jemná keramika se obkládá "Floating" metodou:

na připravený podklad se nanese nejprve kontaktní vrstva lepidla. Potom se obkládaná plocha upraví ozubenou stěrkou (velikost zubů na stěrce se volí tak, aby došlo k přilepení obkládačky k podkladu min. z 65 % její plochy) a potom se přilepí suchá obkládačka. Hrubá keramika se obkládá "Floating-Buttering" metodou:

lepidlo je nanášeno nejen na podklad, ale i na obkládačku.

Spotřeba 							Formát obkladu	10 kg			25 kg

a vydatnost:			Jemná keramika		10 x 10 cm		cca 6 m2		cca 15,0 m2

obkládačky bez profilů	20 x 20 cm		cca 5 m2		cca 12,0 m2

na zadní straně		přes 20 x 20 cm	cca 3 m2		cca 8,0 m2

Jemná keramika		10 x 10 cm		cca 5 m2		cca 12,0 m2

obkládačky s profilem	20 x 20 cm		cca 3 m2		cca 8,0 m2

na zadní straně		přes 20 x 20 cm	cca 3 m2		cca 7,0 m2

Kabřinec			24 x 11,5 cm		cca 2,5 m2		cca 6,2 m2

Spotřeba na 1 m2 podle hloubky zubů ozubené stěrky:

při 4 mm		cca 1,7 kg

při 6 mm		cca 2,1 kg

při 8 mm		cca 3,2 kg

Zvlášť důležité:		Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! HASIT 462 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C !

Při silném působení tepla, větru a deště je nutné hotové obklady zakrýt!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob  může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min. 3,5 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 15,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 				min. 0,5 (MPa)

Součinitel mrazuvzdornosti					min. 0,75

informativní

Tloušťka vrstvy lepidla 					1 - 5 mm

Teplota při zpracování lepidla 				+5 až +25 °C

Doba zpracovatelnosti 					cca 3 hod.1)

Lepící schopnost po natažení lepidla 			cca 20 min.1)

Průběh tvrdnutí:

- možnost zatěžování chůzí osob 			po 24 hod.

- spárování 						po 24 hod.

- možnost plného zatěžování 			po 14 dnech

Zrnitost směsi 						0 - 0,5 (mm)

Vydatnost čerstvé malty					0,75 (dm3/kg)

- Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Se stoupající teplotou se tento

čas zkracuje.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.