HASIT 470

Minerální průmyslově vyráběná mrazuvzdorná suchá maltová směs podle

ČSN 72 2430-5, na bázi cementu a plniva o zrnitosti 0 - 0,5 mm, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost

a přilnavost čerstvé malty k podkladu.

Použití:			Jako speciální lepidlo pro lepení a povrchovou úpravu tepelně izolačních desek

(desky z polystyrenu, minerální vlny, korku a pod.). Jako stěrková malta k pokládání armovacích tkanin na tepelně izolační desky a všechny rovné, suché

a především nosné podklady. Vhodná i pro lepení minerálních stavebních hmot.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachových podílů.

Zpracování:			Obsah pytle (25 kg) důkladně promíchat s cca 7 litry čisté vody, nechat 5 min.

odležet a potom ještě jednou krátce zamíchat. Při lepení izolačních desek se nanese HASIT 470 po obvodu desky a v bodech rovnoměrně na zbývající část plochy (lepidlo nanést nejméně na 60 % celkové plochy desky), případně postupovat podle instrukcí výrobce desek. Desky pokládat ve vazbě od spodu nahoru a pečlivě vyrov-návat. Na nenosných podkladech je nutné desky dodatečně připevnit speciálními hmoždinkami (nutno dodržovat postupy podle projektu stavby). Před použitím armovací tkaniny nanést ocelovým hladítkem cca 4 mm vrstvu lepidla v ploše odpovídající délce a šířce tkaniny. Při pokládání tkaniny se postupuje směrem shora dolů. Potom tkaninu vtlačit do lepidla pohybem hladítka směrem od středu doleva

a doprava. Tkanina musí na stranách přesahovat cca 10 cm přes sebe, na rozích, špaletách a ukončeních cca 15 - 20 cm. Následně do čerstvého podkladu nanést ještě jednou rovnoměrně cca 2 mm vrstvu stavebního lepidla stejné konzistence tak, aby byla tkanina celoplošně zapuštěna a rovnoměrně uhlazena. Zpracovatelnost - max. 120 min. podle teploty. HASIT 470 nechat vytvrdnout min. 3 dny (podle počasí). Pro povrchovou úpravu jsou doporučovány zejména šlechtěné omítky řady 700 s dodatečným nátěrem silikátovou nebo silikonovou barvou.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 25 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 20 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě 5 mm cca 4 m2.

Zvlášť důležité:		Při lepení dodržovat postupy stanovené výrobci tepelně izolačních desek!

HASIT 470 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C!

Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění,

přímé sluneční záření) a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové

maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min. 2,5 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 10,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 				min. 0,5 (MPa)

Součinitel mrazuvzdornosti					min. 0,75

informativní

Vydatnost čerstvé malty					0,8 (dm3/kg)

Zrnitost směsi							0 - 0,5 (mm)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.