HASIT 475

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430, na bázi cementu

a plniva o zrnitosti 0 - 0,5 mm, modifikovaná biologicky nezávadnými přísadami

k dosažení optimálních zpracovatelských vlastností a přilnavosti.

Použití:			K vyrovnání zdí a stropů z betonu, pórobetonu, cementové omítky a plně spáro-

vaného zdiva z betonových tvárnic. K opravě pískujících ploch, ulomených rohů

a hran. K sanaci betonových ploch a rovněž jako rychle tvrdnoucí omítka.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chraňte před vlhkostí!

Podklad:			Musí být  suchý, pevný, nosný, zbavený prachu a nečistot všeho druhu. Před

nanášením podklad navlhčit vodou a vodu nechat vsáknout tak, aby povrch byl matný.

Zpracování:			Obsah pytle (25 kg) smíchat s cca 7 l vody, rozmíchanou maltu nechat cca 5 minut

odležet a potom ještě jednou krátce promíchat (malta nesmí obsahovat nerozmí-

chané hrudky). HASIT 475 natahujeme zednickou lžící nebo ocelovým hladítkem. Po zavadnutí cca 30 - 90 minut (podle podkladu a teploty) rozetřeme filcem nebo houbou a uhladíme ocelovým hladítkem. Max. tloušťka jedné vrstvy cca 5 mm. Zlepšení přilnavosti lze dosáhnout při použití přípravku HAFTPLAST (zředěný vodou v poměru 1 : 4).

Spotřeba:			Při 1 mm tloušťce vrstvy cca 1,3 kg/m2.

Zvlášť důležité:		Upravené plochy chránit před předčasným vysušením sluncem a větrem. Ztuhlou

maltu již neředit vodou ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem! Výrobek nezpra-covávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kame-niva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Přednosti:			Velmi dobrá přilnavost na beton, cementovou omítku, pórobeton a plně spárované

zdivo. Rychlé tvrdnutí a beznapěťové vytvrzování umožňují jeho použití jako vrchní vrstvy. Vznikne vrstva odolná proti povětrnostním vlivům a mrazu.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 3,0 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech				min. 15,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu			min. 0,3 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi					0 - 0,5 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,8 (dm3/kg)

Doba zpracovatelnosti				cca 3 hodiny

Teplota při zpracování				+5 až +25 °C

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.