HASIT 505

Minerální průmyslově vyráběná adhezní suchá maltová směs podle ČSN 722430-4, na bázi cementu, vápenného hydrátu a plniva, s příměsí vláken, modifikovaná hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost

a přilnavost čerstvé malty k podkladu a zaručujícími zvýšenou pevnost v tahu

za ohybu. Svými stavebně-fyzikálními vlastnostmi zaručuje mnohostranné použití.

Použití:			Jako adhezní malta pro úpravu hladkého betonu a tepelně izolačních desek, např.

polystyrenových a lehčených stavebních prvků, určených pro následný nános omítek. K lepení tepelně izolačních desek, např. z korku, minerální vlny, polystyrenu, k připevňování armovací tkaniny odolné vůči alkalickému prostředí.

K rekonstrukci vypraskaných, nosných minerálních omítek, omítek na bázi umělé pryskyřice a disperzních nátěrů.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být zejména nosný. Vhodné jsou materiály jako beton, cihly, pórobeton,

vápenopískové cihly, smíšené zdivo, staré a nové omítky, stejně tak tepelně izo-

lační desky, např. z korku, minerální vlny, polystyrenu aj. Odbedňovací prostředky, prach, usazené tuky, řasy, mech a ostatní nečistoty je nutné odstranit. Nerovnosti přes 1 cm musí být před pokládáním desek vyrovnány. Podmínkou je, že podklad musí být bez statického pnutí.

Zpracování:			Omítacím strojem pro jemné omítky, kontinuální míchačkou nebo ručně; obsah

pytle (40 kg) důkladně promíchat s cca 9 litry čisté vody, nechat cca 2 min. odležet

a potom ještě jednou krátce zamíchat. Jako adhezní vrstvu nanášet maltu ozubeným hladítkem a upravit horizontálním směrem (vápenocementové a cementové omítky

se mohou za normálních podmínek aplikovat po 24 hod.). Při lepení tepelně izolač-ních desek se HASIT 505 nanáší na desky ozubeným hladítkem (10/10); u nerov-ných podkladů a starých omítek se nanáší malta bodovým způsobem na desky,

které se poté přilepí k podkladu. Kontaktní plocha desek s lepidlem min. 40 % !

Pro připevnění armovací tkaniny se HASIT 505 nanáší hladítkem popř. vhodným omítacím strojem a následně se upraví ozubeným hladítkem. Tkanina musí přesa- hovat min. 10 cm přes sebe. Potom se uhladí hladítkem. Armovaná vrstva musí mít min. tloušťku 5 mm a tkanina musí být umístěna v horní třetině vrstvy. Doba zpraco-vatelnosti cca 60 min. Již zatuhlý materiál se nesmí znovu rozmíchávat! Před nanášením vrchní omítky je nutné v závislosti na počasí dodržet min. čekací dobu

7 dní. Vápenosádrové a sádrové omítky se smí nanášet teprve na dokonale vyzrálý

a zaschlý HASIT 505!

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca

30 dm3 čerstvé malty.

Spotřeba:			Podle použití a podkladu:

při nanášení adhezní vrstvy jako stěrky 		cca 4 kg/m2

při nanášení ozubeným hladítkem 			cca 5 kg/m2

při nanášení bodovým způsobem 			cca 5 - 8 kg/m2

při pokládání armovací tkaniny 			cca 5 kg/m2

Zvlášť důležité:		Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

HASIT 505 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Během

tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (přímé sluneční záření)

a mrazem.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 		min. 5,0 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 15,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,5 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi 					0 - 1,2 (mm)

Vydatnost čerstvé malty 				0,75 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.