HASIT 510

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4,

na bázi cementu a plniva upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty.

Použití:			Jako cementový postřik na zdivo všeho druhu ve vnitřních i vnějších prostorech,

optimální podklad pro jádrové omítky.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Nasákavost podkladu je předpo-

kladem pro dobrou adhezi omítky. Silně nasákavé podklady je nutné předem

navlhčit!

Zpracování:			Provádí se běžnými omítacími stroji včetně strojů určených pro jemné omítky nebo

ručně. Omítka se nanáší podle potřeby celoplošně nebo síťovitě. Doporučené množství záměsové vody cca 8 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca

25 dm3 čerstvé malty, která vydá jako cementový postřik cca 5 - 7 m2.

Zvlášť důležité:		Silně nasákavé stavební materiály, zvláště při teplém počasí, předem navlhčit

vodou, aby se zamezilo rychlému vysychání malty. HASIT 510 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření) a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Jádrová omítka smí být aplikována teprve po úplném vyschnutí cementového postřiku.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 2,2 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 10,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,3 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,6 (dm3/kg)

Objem. hmotnost zatvrdlé malty po vysušení 	min. 1,5 (kg/dm3)

Modul pružnosti					min. 10.000 (MPa)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.