HASIT 520

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4, na bázi

cementu, vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky

nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost

čerstvé malty a vodoodpudivost zatvrdlé omítky.

Použití:			Jako jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní omítka pro omítání stavebních materiálů

třídy pevnosti  6 MPa (nepoužívat na POROBETON, tepelně izolační desky, apod.),

doporučovaná zejména na podezdívky a plochy zatěžované zvýšenou vlhkostí. Vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Silně nebo rozdílně nasákavý pod-

klad nutno předem upravit přípravkem MEGAGRUND, případně navlhčit vodou. Nenasákavé podklady a hladké betonové plochy předem upravit adhezní maltou

HASIT 505. Plochy pod úrovní terénu upravit maltou DICHTUNGSSCHLÄMME.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji a stroji určenými pro jemné omítky (HASIMIX)

nebo ručně. Při strojním zpracování se doporučuje používat domíchávač. Tloušťka

jedné vrstvy omítky 7 - 10 mm. Před nanášením druhé vrstvy (nános min. po

12 hod.) je nutné podklad dokonale zdrsnit. Poslední vrstvu omítky upravit během tuhnutí houbou nebo filcem. Zpracovatelnost čerstvé malty cca 180 min. podle podkladu a teploty. Doporučené množství záměsové vody cca 8,5 l na 40 kg

(1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 26 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 10 mm cca 2,6 m2.

Zvlášť důležité:		Spáry mezi různými stavebními prvky překlenout armovací tkaninou odolnou proti

alkáliím. Dilatační spáry provést podle projektu a předpisu výrobce. HASIT 520 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysoký teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření)

a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob  může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 2,0 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 5,0 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,3 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 1,4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,65 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.