HASIT 552

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4,

na bázi vápenného hydrátu, cementu, plniva a lehčené přísady, upravená hygienicky

nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost

čerstvé malty k podkladu.

Použití:	Jako jedno nebo vícevrstvá jádrová lehčená omítka určená pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů, zejména tepelně izolačních stavebních materiálů (leh-čené cihly, pórobeton apod.) ve vnějších i vnitřních prostorech. Lze ji použít i jako jednovrstvou omítku s povrchovou úpravou filcováním v podřadných prostorech.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Silně nasákavé podklady se doporu-

čuje předem rovnoměrně navlhčit vodou nebo upravit přípravkem MEGAGRUND,

případně provést souvislý cementový postřik podkladu omítkou HASIT 020 nebo

HASIT 510. Nenasákavé podklady a hladké betonové plochy předem upravit maltou

HASIT 505.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji a stroji určenými pro jemné omítky (HASIMIX).

Nanést požadovanou vrstvu omítky (min. 10 mm, max. 20 mm), omítnuté plochy vyrovnat stahovací latí a po zavadnutí zdrsnit celoplošně mřížovou škrabkou.

Nanášení druhé vrstvy omítky lze provádět po vyschnutí první vrstvy, tuto vrstvu

je nutné předem dokonale zdrsnit. Při jednovrstvém zpracování srovnat nanese-

nou omítku latí a při počátku tuhnutí stočit povrch houbou nebo filcem. Doporučené množství záměsové vody cca 7 l na 30 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 30 kg suché směsi vznikne přidáním záměsové vody cca 25 dm3

čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 20 mm cca 1,2 m2.

Zvlášť důležité:		Spáry mezi různými stavebními prvky překlenout armovací tkaninou odolnou proti

alkáliím. Dilatační spáry provést podle projektu a předpisu výrobce. HASIT 552 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření)

a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,7 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,18 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 1,4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,85 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.