HASIT 555

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430, na bázi

cementu, vápenného hydrátu, lehčených přísad (polystyrenu) a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost

a přilnavost čerstvé malty.

Použití:	Jako jedno i vícevrstvá jádrová lehčená omítka určená zejména pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů (zejména tepelně izolačních materiálů – PORO-THERM, POROBETON), betonu a lehčených stavebních prvků ve vnějších i vni-třních prostorech. Nepoužívat v oblasti soklů!

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg nebo volně v silech.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Silně nebo rozdílně nasákavý pod-

klad nutno předem upravit omítkou pro cementový postřik - HASIT 510,

případně navlhčit vodou. Hladké betonové plochy předem upravit adhezní

maltou HASIT 505.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji a stroji určenými pro jemné omítky (HASIMIX)

nebo ručně. Při zpracování nanést vrstvu omítky (min. 10 mm, max. 25 mm), srovnat stahovací latí a při počátku tuhnutí srovnaný povrch zdrsnit mřížkovou škrabkou. Pro nanášení druhé vrstvy omítky je nutné nechat předchozí vrstvu dostatečně vyschnout. Následnou úpravu provádět štukovými nebo šlechtěnými omítkami. Doporučené množství záměsové vody cca 7 l na 30 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 30 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 30 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 20 mm cca 1,3 m2.

Zvlášť důležité:		Pórobetonové zdivo se doporučuje předem upravit přípravkem MEGAGRUND

případně předem navlhčit. Silně nebo rozdílně nasákavé podklady nutno předem upravit omítkou pro cementový postřik HASIT 510 nebo zvolit následující postup nanášení: HASIT 555 nanést ve vrstvě 5 - 8 mm, srovnat stahovací latí a do zavad-lého materiálu ihned nanést zbývající požadovanou tloušťku (celkem 10 - 25 mm); obě vrstvy nanášíme vždy ve stejné konzistenci. Spáry mezi různými stavebními prvky překlenout armovací tkaninou odolnou proti alkáliím. Dilatační spáry provést podle projektu a předpisu výrobce. HASIT 555 nezpracovávat při teplotách vzdu-chu a podkladu pod +5 °C! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření) a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,55 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,18 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 1,2 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				1,0 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.