HASIT 566

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4,

na bázi vápenného hydrátu, cementu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty; vápenná omítka se zvýšenými požadavky na pevnost v tahu za ohybu a přídržnost malty k podkladu.

Použití:			Jako jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní omítka určená zejména pro strojní

omítání všech druhů stavebních materiálů, betonu a lehčených stavebních prvků

ve vnitřních i vnějších prostorech. Vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být suchý, nosný, bez prachu a nečistot všeho druhu. Silně nasákavý podklad

dobře navlhčit vodou. Rozdílně nasákavé podklady předem upravit přípravkem MEGAGRUND. Betonové plochy předem upravit maltou HASIT 505.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji nebo ručně; obsah pytle (40 kg) promíchat s 8 - 9 l

vody míchadlem. Vhodné je použití kontinuální míchačky HASIMAT. Při strojním zpracování je bezpodmínečně nutno používat domíchávač. Tloušťka jedné vrstvy omítky (min. 8 mm, max. 15 mm). Pro konečnou úpravu filcováním se nejdříve nanese omítka v tloušťce cca 5 mm a stáhne nahrubo latí. Při počátku tuhnutí se ještě do čerstvého podkladu nanáší omítka stejné konzistence v tloušťce cca 8 mm, povrch se vyrovná stahovací latí a zdrsní mřížkovou škrabkou. Po 24 hod. se nanese 2 mm vrstva omítky a stočí se houbou. Pro zpracování jako jádrové omítky se nanese nejdříve vrstva cca 5 mm a stáhne nahrubo latí. Při počátku tuhnutí se ještě do čerstvého podkladu nanáší omítka stejné konzistence v tloušťce cca 10 mm, povrch se vyrovná stahovací latí a zdrsní mřížkovou škrabkou. Na  nenasákavé stavební prvky (beton, Liapor) se nanáší nejdříve cca 5 mm vrstva omítky, zdrsní se hřebenovou škrabkou a nechá se min. 48 hod. zatvrdnout. Potom se nanese druhá vrstva omítky a další zpracování se provádí podle jednoho z výše uvedených postupů. Zpracovatelnost čerstvé malty cca 200 min. podle podkladu a teploty.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca

32 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 15 mm cca 2,1 m2.

Zvlášť důležité:		Při nanášení větších vrstev omítky (nad 15 mm) je nutné nechat 1. vrstvu dokonale

vyschnout. Spáry mezi různými stavebními prvky překlenout armovací tkaninou odolnou proti alkáliím. Dilatační spáry provést podle projektu a předpisu výrobce. HASIT 566 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření) a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,5 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,15 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 1,2 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,8 (dm3 /kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.