HASIT 570

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4, na bázi

cementu, vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty.

Použití:			Jako jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní omítka určená zejména pro strojní

omítání všech druhů stavebních materiálů, betonu a lehčených stavebních prvků

ve vnějších i vnitřních prostorech. Vhodná pro povrchovou úpravu filcováním

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg nebo volně v silech.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Silně nebo rozdílně nasákavý

podklad nutno předem upravit omítkou pro cementový postřik - HASIT 510.

Hladké betonové plochy předem upravit adhezní maltou HASIT 505.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji a stroji určenými pro jemné omítky (HASIMIX)

nebo ručně. Při jednovrstvém zpracování nanést vrstvu omítky (min. 10 mm,

max. 15 mm), srovnat ji stahovací latí a při počátku tuhnutí stočit povrch houbou nebo filcem. Pro následnou úpravu štukovými a šlechtěnými omítkami je nutné srovnaný povrch zdrsnit mřížkovou škrabkou. Při nanášení druhé vrstvy omítky je nutné podklad dokonale zdrsnit a nechat dostatečně vyschnout. Doporučené množství záměsové vody cca 9 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 29 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 15 mm cca 1,9 m2.

Zvlášť důležité:		Pórobetonové zdivo se doporučuje předem upravit přípravkem MEGAGRUND.

Silně nebo rozdílně nasákavé podklady nutno předem upravit omítkou pro cemen-

tový postřik HASIT 510. Spáry mezi různými stavebními prvky překlenout armo-

vací tkaninou odolnou proti alkáliím. Dilatační spáry provést podle projektu

a předpisu výrobce. HASIT 570 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu

pod +5 °C!. Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření) a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad

k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-

mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku

malty s kůží a očima. Nevdechujte prach. Používejte vhodný ochranný oděv,

rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběr

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,7 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,18 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 1 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,75 (dm3 /kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.