HASIT 590

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4,

na bázi vápenného hydrátu, cementu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty

k podkladu.

Použití:			Jako jedno nebo vícevrstvá jádrová omítka určená pro ruční omítání všech druhů

stavebních materiálů ve vnějších i vnitřních prostorech. Při použití pro zdění

odpovídá zdicí maltě značky 2,5.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg nebo volně v silech.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Silně nebo rozdílně nasákavé zdivo

předem navlhčit vodou. Doporučuje se provést souvislý cementový postřik podkladu omítkou HASIT 020 nebo HASIT 510, postřik provést správně zvolenou konzis-tencí, nesmí stékat. Nenasákavé podklady a hladké betonové plochy předem upravit maltou HASIT 505.

Zpracování: 			HASIT 590 je určen zejména pro ruční zpracování. Obsah pytle (40 kg) se doko-

nale promíchá cca s 7 l vody. Míchání je vhodné provádět kontinuální míchačkou HASIMAT. Omítku nanést v požadované tloušťce (min. 10 mm, max. 25 mm),

srovnat stahovací latí a po zavadnutí zdrsnit celoplošně mřížkovou škrabkou.

Při nanášení druhé vrstvy omítky je nutné podklad předem dokonale zdrsnit a ne-

chat dostatečně vyschnout.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 24 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 20 mm cca 1,2 m2.

Zvlášť důležité:		Spáry mezi různými stavebními prvky překlenout armovací tkaninou odolnou proti

alkáliím. Dilatační spáry provést podle projektu a předpisu výrobce. HASIT 590 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření)

a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,7 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 			min. 2,5 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,18 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,6 (dm3/kg)

Platnost			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.