HASIT 855

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4,

na bázi sádry, vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými

zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost

čerstvé malty.

Použití:			Jako jemná vápenosádrová omítka (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových

omítek s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou až do 5 mm. Omítka je určená

pro vnitřní prostory s běžnou vlhkostí. Povrchová úprava filcováním.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot, jádrovou omítku předem zdrsnit

mřížkovou škrabkou.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji a stroji určenými pro jemné omítky (HASIMIX)

nebo ručně. Jako štukovou omítku nanést plastovým nebo ocelovým hladítkem vrstvu cca 2 mm (pro vyrovnání podkladu lze až 5 mm) a při počátku tuhnutí

stočit povrch houbou nebo filcem. Doba od nanesení ke stočení povrchu houbou

nebo filcem cca 40 - 60 min. podle podkladu a teploty. Doporučené množství záměsové vody cca 12 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 34 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 2 mm cca 17 m2.

Zvlášť důležité:		HASIT 855 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C! Během

tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé

sluneční záření) a mrazem. Pro následnou úpravu nátěry, nástřiky, apod. musí být

omítka zcela vyschlá, zejména pro nátěry minerálními barvami řady 700. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,8 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,12 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi 					0 – 0,5 (mm)

Vydatnost čerstvé malty 				0,85 (dm3/kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.