HASIT 860

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-4,

na bázi vápenného hydrátu a plniva, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťují-cími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty k podkladu.

Použití:			Jako jemná vápenná omítka (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových

omítek zejména ve vnitřních prostorech.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 35 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a nečistot. Hladké plochy předem zdrsnit mřížkovou

škrabkou.

Zpracování:			Obsah pytle (35 kg) smíchat cca se 14 l vody a dobře promíchat. Omítka se nanáší

ručně na podklad plastovým nebo ocelovým hladítkem a zfilcuje houbou. Tloušťka vrstvy omítky max. 2 mm.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 35 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 26 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 2 mm cca 13 m2.

Zvlášť důležité:		Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (přímé sluneční

záření) a mrazem. HASIT 860 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu

pod +5 °C ! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Následné povrchové úpravy se provádí až po dokonalém vyschnutí omítky - doporučuje se používat nátěrové hmoty řady 700.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,18 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,1 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 0,5 (mm); 0 - 1 (mm)

Vydatnost čerstvé malty 				0,75 (dm3/kg)

Součinitel difúzního odporu  			11

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.