                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


HASIT 919





Průmyslově vyráběný cementový potěr podle ČSN 74 4505 na bázi cementu 

a plniva o zrnitosti 0 - 4 mm upravený hygienicky nezávadnými zušlechťujícími

přísadami zlepšujícími zpracovatelnost.

Použití:


Pro provádění sdružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích podlah 

(na tepelně izolační vrstvě, na vrstvě tlumící kročejový hluk), jako podkladová

vrstva pod samonivelační hmoty, dlažbu, PVC, vlysy apod. v prostorech s větším

zatížením v tloušťce 10 - 40 mm. Potěr je možno použít pro vnitřní i vnější prostředí.

Expedice:


V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg nebo volně v silech.

Přednosti:


Kdykoliv se namíchá pouze takové množství čerstvé směsi, které je potřeba.





Nevznikají zbytky čerstvého betonu. 

Skladování:


V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:


Musí být bez prachu, nečistot a mastnoty. Před nanesením cementového potěru

je nutné podklad důkladně navlhčit. Při použití pro sdružené podlahy je vhodné

nejprve nanést adhezní nátěr směsí připravenou z materiálu HASIT 919 a pří-

pravku HAFTPLAST (30 kg suché směsi HASIT 919 rozdělat cca se 4 - 5 l

roztoku HAFTPLAST zředěného vodou v poměru 1 : 2). HASIT 919 se aplikuje 

do čerstvého nátěru.

Zpracování:


Všemi druhy míchaček (kontinuální, bubnovou atd.) nebo ručně. Doporučené 

množství záměsové vody cca 4,5 - 5 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:


Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca 

23 dm3 čerstvé směsi, která vydá při vrstvě podlahy 4 cm cca 0,55 m 2. Jedna tuna 

vydá cca 575 dm 3 čerstvé směsi.

Zvlášť důležité:

Tloušťka vrstvy při plovoucí podlaze, po stlačení tepelně izolační vrstvy musí





být minimálně 35 mm. Silně osluněné plochy je nutno vlhčit po dobu min. 48 hodin.

HASIT 919 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné! Nářadí je nutno bezpro-středně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:

Cementová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-

mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku 

směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných 

ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě 

potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:
závazné




Pevnost v tlaku po 28 dnech 



min. 30 (MPa)

informativní




Zrnitost směsi






0 - 4 (mm)





Vydatnost čerstvé směsi




0,58 (dm3/kg)





Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech


min. 5 (MPa)





Přídržnost směsi k podkladu



1,3 (MPa)

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]