                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


HASIT 922

Průmyslově vyráběný lehčený cementový potěr podle ČSN 74 4505 na bázi cementu a lehčeného plniva o zrnitosti 0 - 4 mm, upravená hygienicky nezávadnými zušlech-ťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost.

Použití:


Jako vyrovnávací podkladní potěr obzvláště vhodný pro konstrukce s požadavkem

na nižší zatížení nebo zvýšení tepelně izolačních vlastností (např. půdní přestavby, dřevěné stropy apod.). Potěr je určen pro běžně zatěžované prostory, možno použít pro vnitřní prostředí. 

Expedice:


V papírových pytlích o hmotnosti 35 kg nebo volně v silech.

Přednosti:


Kdykoliv se namíchá pouze takové množství čerstvé směsi, které je potřeba.





Nevznikají zbytky čerstvého betonu. 

Skladování:


V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:
Musí být bez prachu, nečistot a mastnoty. Před nanesením lehčeného cemento-

vého potěru při provádění sdružených podlah je nutné podklad navlhčit. Při provádění sdružených podlah o tloušťkách min. 30 mm až cca 50 mm je vhodné nejprve nanést adhezní nátěr směsí připravenou z materiálu HASIT 922 a přípravku HAFTPLAST (30 kg suché směsi HASIT 922 rozdělat cca se 4 - 5 l roztoku HAFTPLAST zředěného vodou v poměru 1 : 2). HASIT 922 se aplikuje do čerstvého nátěru.

Zpracování:


Všemi druhy míchaček (doporučuje se kontinuáln) nebo ručně. Doporučené 

množství záměsové vody cca 4,5 – 5,5 l na 35 kg (1 pytel). Tloušťka vrstvy podlahy 

až 15 cm.

Vydatnost:


Z jednoho pytle, tj. 35 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca 

35 dm3 čerstvé směsi, která vydá při vrstvě podlahy 4 cm cca 0,85 m2. Z jedné 

tuny vznikne přidáním záměsové vody cca 1000 dm3 čerstvé směsi, která vydá 

při vrstvě podlahy cca 4 cm cca 25 m2.

Zvlášť důležité:

HASIT 922 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné 

přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné! Nářadí je nutno bezpro-středně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:
Cementová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:
závazné




Pevnost v tlaku po 28 dnech




min. 10,0 (MPa)





Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech


min.   2,5 (MPa)

informativní




Zrnitost směsi






0 - 4 (mm)





Vydatnost čerstvé směsi




cca 1 (dm3/kg)





Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 


max. 1,2 (kg/dm3)





Součinitel. tepelné vodivosti (



cca 0,4 (W/m.K)
Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]