HASIT 946

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs dle DIN 18557, na bázi speciálního cementu a jemného písku, modifikovaná chemickými přísadami.

Použití:			K roztírání, vyhlazení, egalizaci a nivelizaci cementových podlah. Jako tenko-

vrstvá podlahovina a sdružené vyrovnávání na betonové stropy a podlahy.

Tloušťky vrstvy od 2 mm do 10 mm. Použití pouze pro vnitřní prostory.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být pevný v tlaku a tahu, nosný, bez prachu a oddělovacích prostředků

(vosk, olej). Platí požadavky dle DIN 18365. Nasákavé a porézní podklady

předem upravit přípravkem MEGAGRUND ředěného vodou v poměru 1 : 3

a dodržet dobu schnutí min. 36 hod.

Zpracování:	1 pytel (25 kg) HASIT 946 rozděláme v čisté nádobě s cca 6,5 l vody (na 1kg suché-

ho materiálu cca 0,25 l vody) míchadlem bez hrudek. Po době zrání, cca 3 - 5 minut,

ještě jednou krátce promícháme. Hmotu rozlijeme a stěrkou nebo ocelovým hladít-

kem rozetřeme. Pro dosažení optimálního odvzdušnění materiálu je vhodné přero-

lovat vrchní vrstvu speciálním ostnatým válcem. Pro tloušťku vrstvy od 10 do

25 mm použijeme nastavené malty připravené z 25 kg HASIT 946, 6,5 l vody

a 12 kg křemičitého písku (vhodné pro malé plochy nebo lokální místa v plochách).

HASIT 946 aplikovat pouze v jedné vrstvě!

Vydatnost:			1 pytel (25 kg) vydá cca 17 l čerstvé malty; tj. cca 1,5 kg/m2 při tloušťce

vrstvy 1 mm.

Zvlášť důležité:		Ztuhlý materiál již více nepoužívat. V průběhu schnutí materiál chránit před

vysokými teplotami v místnosti, přímým slunečním svitem a průvanem. Zajistit mírné větrání. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Přednosti:			HASIT 946 je samonivelační snadno čerpatelný materiál s nízkým povrchovým

napětím. Je vhodný pro vytápěné podlahy.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tlaku po 28 dnech 		min. 35,0 (MPa)

Přídržnost k podkladu			min.   0,5 (MPa)

informativní

Zatěžování chůzí osob			po cca 4 hodinách

Obkládání 					po cca 24 hodinách

Zbytková vlhkost 				pod 3 %

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.