                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


HASIT 960





Průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5 (současně 

vyhovuje DIN 18557, třídě jakosti AE 20 podle DIN 18560), na bázi anhydritu 

a plniva frakce 0 - 4 mm, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost.

Použití:


Pro lití sdružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích podlah 

a podlah vytápěných. Samonivelační hmota určená pouze pro vnitřní prostory, 

pro normální zátěž, zejména ve velkoprostorových kancelářích a bytové výstavbě.

Expedice:


V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg. HASIT sila s kontinuální míchačkou 

a čerpadlem.

Skladování:


V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:


Při použití pro sdružené podlahy je nutno nanést adhezní nátěr směsí připravenou 

z materiálu HASIT 960 a přípravku HAFTPLAST: 40 kg suché směsi HASIT 960 

(1 pytel) rozdělat cca s 6 l roztoku HAFTPLAST zředěného vodou v poměru 1 : 2 

(2 l Haftplastu + 4 l vody). Kašovitý materiál se dokonale rozetře na podklad (koš-tětem, stěrkou) v tloušťce vrstvy cca 5 - 6 mm a hned do čerstvého nánosu se pro-vádí lití podlahy. Pro plovoucí podlahy použít vhodné tepelně izolační desky, jejichž celková stlačitelnost je menší než 5 mm. Nutno pokládat celoplošně! Na stěny a sta-vební prvky vystupující z podlahy je nutné připevnit zvukově izolační okrajové pásky (min. 10 mm silné) s přilepenou PE fólií. Vodonepropustný podklad zajistit položením speciálního svařovatelného papíru nebo speciální fólie. Instalace topného systému a příprava podkladu pro vytápěné podlahy závisí na typu materiálů použi-tých dodavatelem topenářských prací. Dilatační spáry určuje projektant stavby.

Zpracování:


Na čistý podklad se dopraví HASIT 960 správné konzistence. Ta se stanoví 

pomocí zkušebního válce (( 7 cm, objem 1 l) na základě rozlivu čerstvé malty 

(cca 36 - 40 cm) - zkouška se provádí na plexiskle. Při lití podlahy se nesmí z malty oddělit žádná voda. Doprava materiálu - HASIT sila s kontinuální míchačkou a čer-padlem, kontinuální míchačka HASIMAT s vhodným čerpacím zařízením odbě-ratele, případně omítacím strojem pro jemné omítky (HASIMIX). Po odlití se HASIT 960 čeří speciální tyčí v podélném a příčném směru - pohybem tyče dochází k samonivelizaci. Při podlahovém vytápění se doporučuje HASIT 960 odlévat ve 

2 vrstvách, aby se zabránilo vyplavení trubek k povrchu podlahy. První vrstvou zakrýt cca 2/3 systému trubek a po 12 hodinách aplikovat 2. vrstvu (uvedený postup se uplatňuje v závislosti na způsobu upevnění trubek). Bezprostředně po zatvrdnutí se doporučuje ocelovou škrabkou nebo bruskou odstranit slinutou povrchovou vrstvu a tím dosáhnout rychlejšího vysychání přebytečné vlhkosti. Tloušťka lité podlahy se provádí podle typu, účelu použití a následných povrchových úprav (obklady, podla-hová krytina, apod.). U sdružené podlahy a podlahy na oddělovací vrstvě je povole-na minimální tloušťka vrstvy 30 mm. U podlahy na tepelně izolační vrstvě je povole-na minimální tloušťka vrstvy 45 mm. U vrstvy podlahy zakrývající trubkový systém podlahového vytápění je povolena tloušťka vrstvy min. 35 mm nad horní částí trub-kového systému. Doporučené množství záměsové vody cca 7 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:


Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody (cca 7 l) 

cca 22 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě podlahy 4 cm cca 0,6 m2. 1 tuna vydá cca 550 dm3 čerstvé malty.

Zvlášť důležité:
V prvních 2 dnech chránit podlahu před přímým slunečním zářením, teplem a prů-vanem. Zajistit správné větrání prostorů. U vytápěných podlah je nutno sepsat protokol o průběhu vytápění, přičemž postupným zvyšováním teploty je povoleno

dosáhnout max. 50 °C. Anhydritové podlahy musí být při paronepropustném obložení aplikovány na materiálech odolných proti vlhkosti. Procesu vysychání podlahy nebránit skladováním materiálu. 

Anhydritové podlahy nesmí být používány ve vlhkých prostorech, ani trvale vystaveny působení vlhkosti. Lití podlah v koupelnách a kuchyních jen za před-pokladu provedení vodonepropustných povrchových úprav (MEGAFLEX) 

v kombinaci s rohovým těsněním. Před lepením podlahových krytin musí být 

povrch dokonale suchý, horní plocha zabroušena a po odstranění prachu natřena základním nátěrem (MEGAGRUND). HASIT 960 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné! Nářadí je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou! Zpracování výrobku vyžaduje technický dozor výrobce!





Zbytkovou vlhkost nutno prokázat protokolárně:






při paronepropustném obložení 

max. 0,5 (%)






při paropropustném obložení 

max. 1,0 (%)

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:

Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Technické parametry:
závazné





Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech


min.   7,0 (MPa)





Pevnost v tlaku po 28 dnech 



min. 28,0 (MPa)

informativní





Zrnitost směsi 





0 - 4 (mm)





Vydatnost čerstvé malty




0,55 (dm3/kg)





Objemová hmotnost zatvrdlé malty 


cca 2,1 (kg/dm3)





Součinitel smrštění a bobtnavosti 



max. 0,1 (mm/m)





Tepelná roztažnost 





cca 0,009 (mm/m.K)





Součinitel tepelné vodivosti ( 



cca 1 (W/m.K)





Zatěžování podlahy pro chůzi osob 


po 2 dnech 





Možnost běžného zatížení podlahy



po 5 - 8 dnech





Vytápění podlahy 





po 7 dnech





Konečná úprava (parkety, dlažba, apod.) 


cca po 4 - 6 týdnech

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]